Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Владимирский государственный университет

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых

Кафедра литейных процессов и конструкционных материалов

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

К ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ТЕОРИЯ ЛИТЕЙНЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ПЛАВКЕ И ЛИТЬЕ

ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ»

(для магистрантов)

Составитель

ШАРШИН В.Н.

Владимир 2012

УДК 621.74

Рецензент

Доктор технических наук, профессор

Владимирского государственного университета

им. А.Г. и Н.Г. Столетовых

С.Н.Сысоев

Шаршин В.Н.

Методические указания к практическим работам по дисциплине «Теория литейных процессов при плавке и литье цветных сплавов» / Владим. гос. ун-т им. А.Г. и Н.Г. Столетовых; сост. В.Н.Шаршин. – Владимир, 2012. –55 с.

Методические указания составлены в соответствии с рабочей программой дисциплины «Теория литейных процессов при плавке и литье цветных сплавов» и рассчитаны на магистрантов, обучающихся по направлению 150400.68 – «Металлургия. Прогрессивные технологии плавки и литья отливок из цветных сплавов». Служат руководством к проведению практических работ и направлены на формирование основных профессиональных компетенций, отвечающих требованиям ФГОС-3 по направлению подготовки 150400.68 – «Металлургия. Прогрессивные технологии плавки и литья отливок из цветных сплавов » к результатам освоения ООП ВПО.

Табл. 13. Ил. 1.

УДК 621.74

© Владимирский государственный

университет им. А.Г. и Н.Г.

Столетовых, 2012

#### О Г Л А В Л Е Н И Е

Предисловие…………………………………………………………………4

Общие положения……   ………………………………………… ………..5

Раздел 1. Состав и теплофизические свойства цветных

литейных сплавов…………………………………………………7

1.1.  Расчёт состава цветных сплавов……………………………..9

1.2. Расчёт теплофизических  свойств  цветных

литейных сплавов …………………………………………….11

1.3. Расчёт количества газов в твёрдых и жидких

цветных литейных сплавах…………………………………….16

Контрольные вопросы……………………………………………..19

Раздел 2. Гидравлические процессы литья цветных сплавов …………..22

2.1. Расчёт процессов силового взаимодействия

расплава  с формой (гидростатика)…………………………..22

2.2.Расчёт гидродинамических параметров литья………………28

2.3.Расчёт литниковых систем при производстве

отливок из цветных сплавов…………………………………..31

Контрольные вопросы……………………………………………..37

Раздел 3. Расчёт  прибылей  для  отливок из  цветных сплавов………..39

3.1. Определение тепловых узлов………………………………..41

3.2. Определение количества прибылей…………………………41

3.3. Расчёт массы (объёма) и размеров прибылей для

отливок из цветных сплавов…………………………………43

Контрольные вопросы……………………………………………..47

Приложение 1………………………………………………………. ……..48

Приложение 2………………………………………………………. ……..49

Приложение 3……………………………………………………………. ..50

Приложение 4………………………………………………………. ……..51

Приложение 5………………………………………………………. ……..55

Библиографический список……………………………………….. ……..56

ПРЕДИСЛОВИЕ

Формирование свойств отливки происходит при протекании сложнейших нестационарных тепловых, гидродинамических, физико-химических, фильтрационных, усадочных и других процессов и в них возникают многие дефекты (рыхлота, пористость, напряжения и др.), снижающие их качество и свойства. Проблема получения отливок высокого качества всегда имела важное значение.  Для её решения технолог – литейщик должен знать механизмы литейных процессов и уметь управлять  ими. Один из основоположников науки и дисциплины  «Теория литейных процессов» профессор Гуляев Б.Б. отмечал, что литейное производство состоит, с одной стороны, из процессов, имеющих дело с металлом (плавка, заливка, кристаллизация расплава, затвердевание литой заготовки), с другой стороны, в литейное производство входят процессы, касающиеся литейной формы (применяемые материалы, способы их подготовки и обработки, способы изготовления и подготовки литейных форм к заливке). Процессы, связанные с  литейной формой, подробно изучаются в дисциплине «Технология литейного производства». В данном методическом пособии рассмотрены только процессы, происходящие с самим металлом или при его участии.

Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Теория литейных процессов» содержат практические рекомендации для решения задач по следующим разделам: состав, теплофизические свойства и технологические параметры  литейных сплавов, гидравлические процессы литья, расчёт прибылей для отливок. Методические указания снабжены необходимой справочной литературой.

Настоящие методические указания составлены с использованием учебного пособия для практических занятий по дисциплине «Теория литейных процессов», разработанных  проф. Пикуновым М.В и Кондратенко Т.Т. для студентов литейных специальностей  Московского института сталей и сплавов.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Учебная дисциплина «Теория литейных процессов при плавке и литье цветных сплавов» является базовой частью профессионального цикла образовательной программы подготовки магистров  по направлению 150400.68 - «Металлургия. Прогрессивные технологии плавки и литья отливок цветных сплавов».

Целью дисциплины является обеспечение базовой  теоретической подготовки студентов–магистрантов  по профилю  специальности.

Основной  задачей  практикума является приобретение  навыков практических расчётов и анализа:

- составов,  физических и физико-химических свойств металлов и сплавов, определяющих закономерности получения литого изделия на всех этапах технологического  процесса;

- технологических параметров процессов заполнения литейной формы, кристаллизации расплавов, затвердевания и охлаждения отливок;

- приобретение навыков практических расчётов технологических параметров процесса получения отливок;

-  расчёта прибылей для отливок.

Для успешного изучения дисциплины «Теория литейных процессов при плавке и литье цветных сплавов» студенты-магистранты, кроме освоения дисциплин общепрофессиональной и профессиональной подготовки бакалавриата по данному профилю,  должны свободно владеть  материалом следующих курсов: «Физическая химия», «Гидравлика», «Материаловедение», «Физика», «Сопротивление материалов».

Изучение дисциплины обеспечит формирование у магистров профессионального подхода к решению задач технического и научно-исследовательского  характера. Знание, умения и навыки, полученные в ходе освоения дисциплины, используются при выполнении выпускных квалификационных работ.

В результате освоения дисциплины «Теория литейных процессов при плавке и литье цветных сплавов» студент-магистрант должен обладать следующими

общекультурными компетенциями:

-   самостоятельно изучать новые методы исследований, изменять научный и производственный профиль своей профессиональной деятельности (ОК-5);

- использовать фундаментальные общеинженерные знания в своей профессиональной деятельности (ОК-8);

-  владеть навыками формирования и аргументации собственных суждений и научной позиции (ОК-10);

профессиональными компетенциями:

-уметь применять инновационные методы решения инженерных задач (ПК-1);

- уметь применять основные принципы рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-3);

- уметь проводить анализ технологических процессов для выбора путей, мер и средств управления качеством продукции (ПК-12);

- уметь анализировать полный технологический цикл получения и обработки материалов (ПК-13);

- уметь разрабатывать преждложения по повышению эффективности использования ресурсов (ПК-21);

- уметь применять инженерные знания для разработки и реализации проектов, удовлетворяющих заданным требованиям (ПК-26).

РАЗДЕЛ  1

СОСТАВ И ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

ЦВЕТНЫХ ЛИТЕЙНЫХ СПЛАВОВ

В литейном производстве чистые металлы, как правило, редко используются для получения отливок. В основном мы имеем дело со сплавами. Что такое сплав?

Сплавом  называют вещество, образованное сплавлением двух или более металлов или металлов с неметаллами (железо с углеродом, алюминий с кремнием и т.п.). Сплав - это раствор различных металлов и неметаллов в металлической основе, а также - механическая смесь таких растворов и промежуточных фаз, образующихся при взаимодействии между компонентами.

Промежуточные фазы - продукты химического взаимодействия между компонентами сплавов или между сплавами и окружающей средой (Al2O3, Al3Fe, Fe O, Fe3C и др.).

Сплавы бывают: черные (сталь, чугун) и цветные (все другие). Сплавы    различают     по   температуре    плавления    на    легкоплавкие  (tпл < 420оC),    тугоплавкие  (tпл  > 1000оC) и сплавы со средней температурой плавления (420оС < t пл< 1000оC). В зависимости от метода получения заготовок сплавы  подразделяют на литейные и деформированные.      Деформируемые – подвергают прокату, ковке или штамповке. Литейные – для производства изделий методом литья. Кроме того, бывают ещё и промежуточные сплавы, предназначенные  для приготовления рабочих сплавов. Это – лигатуры. Они  имеют повышенную концентрацию легирующих компонентов.

Примеры лигатур: Al+Ti, Al+Ni, Al+Fe, Fe +Si, Fe + Mn  и др.

В состав сплава входят: основа, легирующие добавки и примеси.

Основой сплава является металл, обычно один, определяющий его служебные свойства и стоимость.

Легирующими  называют  элементы,  которые вводятся в сплав специально для управления его служебными и технологическими свойствами.

Кроме этого в сплавах всегда присутствуют примеси.

Примесями  называют  элементы, содержание которых незначительно и которые попали в сплав из руды, топлива, атмосферы, шлаков. По воздействию на служебные характеристики сплава примеси подразделяются на вредные, т.е. снижающие свойства сплавов (например, S и Р во многих сплавах), и нейтральные, не оказывающие влияния на его свойства.

Отдельную группу составляют   вещества,  вводимые в малых количествах с целью управления главным образом размерами и формой зерна - модификаторы

Модифицирование – процесс изменения структуры сплава.

Модифицирующие компоненты представляют собой металлы или неметаллы, которые вводят в расплав с целью улучшения структуры отливок.

К основным  критериям качества литого металла относятся механические свойства, показатели структуры, испытания износостойкости, коррозионной стойкости и т.п., заданные в технических требованиях.

Жидкие металлы и сплавы называют расплавами. Процесс перехода металла из твёрдого в жидкое состояние  называют плавлением.

При нормальных условиях и начальной температуре  металл находится в твердом состоянии, т.е. чтобы перевести его в жидкое состояние, металл необходимо нагреть до температуры плавления.  Процессы нагрева, плавления и перегрева  до температуры заливки   чистых металлов и эвтектических сплавов характеризуются изменением температуры металла и его объема.

Температура  фазового перехода из твердого состояния в жидкое в течение  некоторого  времени  сохраняется  постоянной, при этом наблюдается скачкообразное увеличение объема и соответствующее уменьшение плотности.

Постоянство температуры свидетельствует о равенстве количества теплоты, подводимой к металлу, и количества теплоты, расходуемой на его плавление, т. е. сообщаемой металлу так называемой скрытой теплоты плавления. Поэтому, несмотря на нагрев металла, температура его в этот период остается постоянной. Явление скачкообразного увеличения объема при плавлении (оно составляет чаще всего 2...7%), а следовательно, и соответствующего ему уменьшения объема при затвердевании создает серьезные проблемы для технологов при производстве отливок, так как является причиной усадочных раковин и усадочной пористости.

- 1.1. Расчёт состава цветных сплавов

В литейном производстве составы сплавов принято выражать в процентах по массе (% масс.). Это наиболее удобный для практики способ, поскольку масса легко определяется простым взвешиванием. В научных исследованиях важным является содержание компонентов сплава в молярных процентах (% мол.). Можно принять, что в сплавах, находящихся как в твердом, так и в жидком состояниях, структурными единицами являются отдельные атомы. В этом случае число молей каждого компонента (ni) в 100 г сплава оказывается равным частному от деления (% масс.), данного компонента на  его молярную массу (атомный вес). Общее число молей равно сумме этих величин ni. Содержание любого компонента в молярных процентах равно:

% мол. = (ni/  n)  100.

В последнее время составы сплавов, получаемых в аморфном состоянии, принято выражать в виде формул АxВyСz, где х, у, z показывают содержание в молярных процентах, поэтому х + у + z = 100.

Давление пара сплавов выражается законом Рауля, при этом коэффициент активности принят равным 1.

Теплофизические свойства металлов определяют затраты энергии на плавку. Теплоемкость металлов при расчетах считается не зависящей от температуры. Общая масса сплава m. В состав сплава входят компоненты А, В, С с массой соответственно mA, mB, mC и примеси Х, У, Z массой mX, mY, mZ. Таким образом m = mA,B,C + mX, mY, mZ. Состав сплава в массовых процентах компонентов и примесей:

% маcс. (А, В, С) = (mА,В,С/m)  100;

% масс. (Х, Y, Z) = (mX,Y,Z/m)  100;

% масс. (А, В, С) + % масc. (Х, Y, Z) = 100 %.

Ввиду малости величины % масс. (Х, Y, Z) ею обычно пренебрегают.

Состав сплава в молярных процентах (без учета примесей): % мол. (А,В,С) = [(mА,В,С/МА,В,С)/(mА,В,С/МА,В,С)]  100, где  МА,В,С - мольные массы компонентов А, В ,С. Если в вышеприведенных выражениях отбросить множитель 100, получаем выражение состава сплава в молярных долях компонентов А, В, С.

Состав сплава, состоящего из компонентов А, В, С (без учета содержания примесей, можно выразить формулой, где индексами у букв А, В, С являются цифры, отражающие содержание данного компонента в мольных процентах. Например, марке сплава Бр010Ц2 соответствует формула Cu88Sn10Zn2.

Масса 1 моль сплава: Мспл = [МA,B,C  (% мол. А, В, С)]/100. При таком расчете принимается, что структурными единицами в сплаве являются атомы компонентов. Единицы ppm (parts per million) используют для выражения содержания малых количеств примесей в сплавах.

1 ррm  = 1 часть на 1 миллион частей.

Поскольку 1 % = 1 часть на 100 частей, получаем, что 1 % + 104 или 1 ррm = 1  104 %.

Единицы cм3/100 г используют для выражения содержания газа в  металлах и сплавах. В этом случае считают, что весь газ, обнаруженный в металле анализами, независимо от формы его присутствия (раствор, соединения) выделен в свободном виде (Н2, N2, О2 и т.п.) и находится в нормальных условиях (Т = 293 К, р = 101000 Па). Например, установлено, что в металле содержится 3  10-4 масс. водорода и 0,01 % масс. азота. Следовательно, в 100 г сплава имеется 3  10-4 г водорода и 0,01 г азота. С учетом молярных масс этих газов (из прил. 4 Мh2 = 2 г/моль, Мn2 = 28 г/моль) получаем, что число молей каждого газа равно соответственно:

nH2 =3  10-4/2 = 1,5  10-4 моль;

nN2= 0,01/28 = 36  10-5 моль.

Поскольку при нормальных условиях 1 моль газа занимает объем 22400 см3, получаем следующие количества водорода и азота:

Водород – 22400  1,5  10-4 = 3,36 см3/100г;

Азот – 22400  36  10-5 = 8 см3/100г.

В технических расчетах можно принять, что при сплавлении металлов не происходит изменение объема. На этом основании удельный объем сплава (Vспл) является аддитивной величиной, определяемой  удельными объемами компонентов (VA, VВ, VС) и их содержанием в сплаве, выраженным в % масс. (XА, XВ, XС). Удельный объем сплава вычисляется по формуле:

Vспл = ( ХА  VА + XВ   VВ + XС   VС)/100.

Плотность - величина, обратная удельному объему:  = 1/V. Плотность сплава спл может быть выражена через плотности компонентов А, В, С и их содержание в массовых процентах XA, XB, XC по формуле:

спл = 100 /( XА/А +XВ/В +XС/С).

1.2. Расчёт теплофизических свойств цветных

литейных сплавов

Температура плавления -  температура при которой металл переходит в жидкое состояние. Только металлы имеют строго определенную температуру плавления, сплавы строгой температуры плавления не имеют. Они плавятся в интервале температур (ликвидус, солидус).  Для чистых металлов температура плавления точно определенная величина.

При температуре  солидус - начинается процесс плавления, при  температуре ликвидус – заканчивается.

Температура кипения – температура, при которой сплав начинает активно испаряться.

Сублимация -  процесс испарения металлов или сплавов из твёрдого состояния,  минуя стадию плавления.

Температура кипения не связана с температурой плавления.

Когда давление пара металла превышает атмосферное давление, начинается его кипение.

Плотность - свойство, которое определяет количество металла, характер поведения сплава и количество компонентов сплава в единице объёма,  скалярная физическая величина, определяемая как отношение массы тела к занимаемому этим телом объёму, г/см3, кг/м3.

Расчет средней плотности сплава:

100/ρсплава=Xa/ρa+Xb/ρb+Xc/ρc

Изменение плотности рассчитывается по формуле:

dρ = (ρтв  -  ρж)/ρтв ∙ 100%

Уде́льный ве́с определяется как отношение веса вещества к занимаемому им объёму, Н/м³,  кгс/м³.

При нагревании металлов их плотность уменьшается, а при охлаждении – возрастает. При плавлении большинства металлов их плотность изменяется в меньшую сторону (на 3-5%), а при затвердевании – в большую. Между тем, существуют, так называемые, аномальные металлы. Их аномальность заключается в том, что при плавлении их плотность увеличивается, а при затвердевании – уменьшается. Висмут, галлий, сурьма, германий - у них плотность при плавлении увеличивается. На самом деле, аномальность заключается  только в перестройке  кристаллической решетки при плавлении или затвердевании.

Изменение плотности при плавлении влияет на усадку.

Теплота плавления - количество тепла, которое необходимо поднести к металлу и сплаву для его расплавления (Дж/кг). Количественно равна скрытой теплоте кристаллизации.

Вязкость - это сила внутреннего трения. Характеризует способность металла сопротивляться деформации сдвига. Вязкость делится на динамическую и кинематическую. С увеличением температуры вязкость уменьшается и наоборот.

Диффузия - процесс переноса вещества, направленный на выравнивание  концентрации атомов вещества в пределах одной фазы. Движущей силой процесса диффузии является градиент концентрации (dС/dx).

Поверхностная энергия  - избыток энергии поверхностного слоя на границе раздела фаз (по сравнению с энергией вещества внутри тела), обусловленной различием межмолекулярных взаимодействий в обеих фазах. При увеличении поверхности раздела, т. е. при переводе молекул (атомов) в поверхностный слой, совершается работа против некомпенсированных сил межмолекулярного взаимодействия у границы раздела, равная удельной  свободной  поверхностной  энергии,  мДж/м2.

Теплоёмкость - это количество тепла, которое нужно передать объёму (массе) вещества для того, чтобы его температура увеличилась на один градус, Дж/кг∙град, Дж/м3∙град.

Теплопроводность – это процесс распространения тепловой энергии путем непосредственного  соприкосновения между частицами вещества – молекулами и атомами или путем диффузии молекул, атомов и свободных электронов,  Вт/(м·К).

Свойства материала, в котором протекает тепловой процесс, представлены тремя величинами:

- удельной теплоемкостью с, Дж/(кг·К);

- теплопроводностью λ, Вт/(м·К);

- плотностью ρ, кг/м3.

Обычно эти величины встречаются в виде комплекса, называемого температуропроводностью   а = λ/ с·ρ,   м2/с или см2/с.

При теплопередаче от одного твердого тела к другому (отливки и формы) применяется величина, называемая  теплоаккумулирующей способностью   b = (λ·c ·ρ)1/2,  Дж/(м2.с1/2.К).

В литейных тепловых процессах участвует также  удельная скрытая теплота кристаллизации материала отливки L, кДж/кг.

Для распространенных основ сплавов величины теплоемкости при нормальной температуре и вблизи  температуры плавления в твердом состоянии имеют следующие значения:

Основа сплава..............................      Zn      Mg      Al     Си     Fe       Ti

Теплоемкость, Дж/(кг·К):

при 20° С...........................   380     980    905   384    447    545

вблизи температуры
              плавления   ...........................   460    1460   1420   545    875      —

Наиболее высокой теплопроводностью обладают серебро, медь,
алюминий и золото. Теплопроводность сильно зависит от состава сплава; даже небольшие примеси могут резко ее изменять.

При повышении температуры теплопроводность металлических
тел, как правило, снижается. Чем выше температура, тем меньшее
влияние на теплопроводность оказывают примеси. Для важнейших
основ литейных сплавов при нормальной температуре и вблизи температуры плавления теплопроводность имеет следующие значения:

Теплопроводность, Вт/(м • К):                   Zn   Mg   Al    Cu   Fe   Ti

при 20° С ........................................108  160  210  385  73   16

вблизи   температуры плавления.......92  145  419  328  29    -

Наиболее высокую теплоту кристаллизации имеют бор, кремний, титан, цирконий. Для основ важнейших литейных сплавов они составляют:

Основы сплавов……………….......   Zn     Mg     Al     Си     Fe     Ti

Теплота    кристаллизации,
       кДж/кг    .............................................   105    380    400    205    272    327

Теплопередача в стенках песчаных форм, представляющих
собой капиллярно-пористые и часто влажные тела на микрострук-
турном уровне, очень сложна. Теплота в них переносится: тепло-
проводностью самих зерен, состоящих из кварца; через контакты
и прослойки связующих между зернами; лучеиспусканием с зерна
на зерно через поры; фильтрующимися через поры газами путем
конвекции. Кроме того, на процесс влияют испарение влаги, сго-
рание органических добавок, реакции в газовой фазе. При больших
перепадах температур в стенках малотеплопроводных форм их
тепловые характеристики на различных расстояниях от отливки могут оказаться существенно различными. На теплопередачу может также оказать влияние степень уплотнения смеси. Однако  при  технологических расчетах

всеми этими явлениями приходится пренебрегать, а свойства смесей в стенках форм оценивать как свойства обычных твердых тел.

Плотность песчано-глинистых смесей в формах равна 1600—1700 кг/м3, а их теплоемкость для сухой смеси равна 750—850 Дж/(кг∙К), для сырой — 1050—1200 Дж/(кг∙К). Теплопроводность формовочных смесей лежит в широком интервале —0,014—0,4 Вт/(кг·К). Ее величина в десятки раз меньше теплопроводности компактного кварца, из которого она в основном состоит. Повышение массовой доли глины в смеси от 4 до 12% увеличивает площадь контактов и повышает теплопроводность на 5—10%. При возрастании содержания влаги в смеси от 0 до 4% ее теплопроводность возрастает в 2—2,5 раза, а при увеличении влаги до 8%—в три раза. Это связано с возрастанием переноса теплоты испаряющейся водой. Уменьшение размеров частиц песка вызывает эффект экранирования и тормозит теплопередачу излучением. При переходе от крупного песка с размером частиц 0,5—1 мм на более мелкий (0,25 мм) его теплопроводность уменьшается до 1,5 раз. Введение добавок опилок резко уменьшает теплопроводность смеси. При низких температурах теплопередача в смеси определяется главным образом контактами между зернами; при высоких излучением и степенью его экранирования.

Усредненные значения тепловых характеристик обычных песчаных формовочных смесей для их обычных условий работы приведены в приложении 4, табл.4.4.

  - Расчёт количества газов в твёрдых и жидких

цветных литейных сплавах

В этом разделе содержатся задачи, в которых рассматриваются различные стороны взаимодействия металлических расплавов с газами, а также задачи по раскислению расплавов и образованию неметаллических включений и газовых пор. В задачах по раскислению равновесные содержания кислорода и раскислителя в расплаве, а также состав продуктов раскисления считаются известными и указаны в условиях.

Большинство цветных литейных сплавов в  жидком состоянии активно взаимодействуют с газами. В результате  образуются разнообразные растворы газов в компонентах сплавов и химические соединения.  При охлаждении расплавов растворимость газов в них снижается и они выделяются (табл.1.1).

Таблица 1.1

Растворимость газов в металлах – основах литейных сплавов

| Металлы | Растворимость в см3/100 г |  | Коэффициент распределения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В твердой фазе | В жидкой фазе |  |
| Магний | 18 | 26 | 0,70 |
| Алюминий | 0,036 | 0,69 | 0,052 |
| Медь | 4 | 12 | 0,33 |
| Никель | 18 | 38,8 | 0,46 |
| Железо | 13,36 | 26,7 | 0,50 |

При выделении из раствора в процессе кристаллизации газы
могут образовывать пустоты, которые разделяются на скопление
мелких пузырьков, называемых газовой пористостью,
и отдельные крупные пузыри, называемые газовыми ра-
ковинами. Их выделение из раствора в твердом металле может
вызывать значительные местные давления, внутренние напряже-
ния и надрывы, которые проявляются в виде флокенов в стали или
вспучивания на листах из цветных сплавов.

Некоторые газы, в частности водород, оставаясь в растворен-
ном состоянии в твердых сплавах, понижают их механические
свойства.

Источниками газов в отливках являются:

1) шихтовые материалы, содержащие их в растворенном состоя-
нии или в виде окисленных поверхностей;

2) атмосфера печи при плавке, которая содержит основные
компоненты воздуха — азот и кислород; водяные пары и водород,
образующийся при их разложении; окислы углерода и серы, обра-
зующиеся при сгорании топлива;

3) атмосфера формы при разливке.

Содержание  газов   в  сплавах   определяют   следующим   образом.

Химический анализ. В этом случае образец из сплава нагре-
вается (желательно до расплавления) в высоком вакууме. При
этом газы из него выделяются, а затем определяется их коли-
чество и состав обычными методами газового анализа.

Технологические пробы. В этом случае о содержании газов
судят по их выделению в пробе сплава, затвердевающей в опре-
деленных условиях. Например, в алюминиевых сплавах тигель
с расплавом охлаждают при давлении 0,1 мм рт. ст. В этих усло-
виях выделение газов происходит весьма интенсивно и довольно
полно с образованием пористости. После охлаждения пробу раз-
резают и подсчитывают количество газовых пузырьков на 1 см2
поверхности продольного разреза. Развитие пористости, пропор-
циональное содержанию газа, можно определять по эталонам
и выражать в баллах.

Кроме того, существуют различные физико-химические методы определения газов, например, метод спектрального анализа.

Количество газов выражается либо в процентах, либо в кубических сантиметрах (при нормальных условиях) на 100 г сплава. Зависимость растворимости газа в жидком металле  от давления определяется по формуле, впервые предложенной А. Сивертсом в 1912 г.,

S = A∙ (p)1/2,

где р — парциальное давление газа в кгс/см2; А — постоянная
для данного металла и газа величина.

Одним из эффективных средств удаления газов из металла
является вакуумирование, т. е. выдерживание или переливание
его в расправленном состоянии в вакууме.

Кроме изменения растворимости, образование газовых
пузырей возможно за счет протекания реакций с получением газо-
образных продуктов. Например, при недостаточно раскисленной
стали в результате увеличения концентрации углерода и кисло-
рода вблизи границы твердой фазы при кристаллизации, протекает
реакция

FeO + С = Fe + СО .

Для образования самостоятельной фазы в жидком металле
газовый пузырек должен преодолеть давление  атмосферы ратм, гидростатический напор ρН и поверхностное натяжение металла σ.
Для того чтобы пузырек мог расти, давление р в нем должно
отвечать следующему неравенству:

р > ратм+ ρН + 2σ/r

Если радиус пузырька r равен нулю, то давление, необходимое
для его возникновения, становится бесконечным. Следовательно,
его возникновение в непрозрачной жидкости весьма затруднено.

Контрольные вопросы

1. Каково содержание фосфора [% (мол.) и % (масс.)] в сплаве, состав которого отвечает формуле Fe2P? Мольные массы железа 56, фосфора 31.

Ответ: 33,3% (мол.), 21, 7% (масс.).

2. Назовите металлы, обладающие высоким давлением пара (>10Па) при температуре плавления (кристаллизации).

3. В каком направлении будет меняться содержание Мn и Ni при вакуумной плавке сплава Fe + 10% Мn + 10% Ni? В чем причина изменений состава сплава?

5. Известно, что металлы А и В образуют между собой в твердом состоянии несколько промежуточных фаз (соединений). Оба металла находятся в жидком состоянии при одинаковой температуре. Как изменится температура при их смешивании?

6. Существует ли корреляция между температурой плавления металлов и величиной их поверхностной энергии?

7. Назовите металлы, температура плавления которых находится в пределах 100...500 °С, 500...1000 °С, 1000...1500 °С, 2000...2500 °С, > 2500 °С.

8. Какие металлы обладают плотностью < 5 г/см3 при 20 °С?

9. Пары металлов состоят из одноатомных частиц, из двухатомных частиц, их многоактных комплексов. Каков правильный ответ?

10. Назовите металлы, имеющие плотность >10 г/см3 при 20°С.

11. Какие из перечисленных металлов будут находиться в жидком состоянии при 1000 С: Ag, Al, Bi, Cd, Сг, Сu, Fe, Mg, Мn, Mo, Ni, Pb, Ti. Sn, W. Zn. Zr?

12. Приготовлен сплав из 100 г соединения FeSi и 100 г соединения Fe2Ti. Мольные массы Fe, Ti и Si равны соответственно 56, 48, 28 г/моль. Найти состав сплава в % (масс.), % (мол.) и вычислить массу 1моля приготовленного сплава.

Ответ: В сплаве содержится Fe - 68% (масс.) или 57% (мол.); Ti - 15% (масс.) или 15% (мол.); Si - 17% (масс.) или 29% (мол.). Числа округлены до 1%. Масса 1 моля сплава равна 47г.

13. Какие из перечисленных металлов при введении в жидкий алюминий в виде твердых кусков будут плавать на поверхности расплава: Си, Mg, Si, Ti, Zn?

14. В каких системах можно получить сплавы с плотностью 7 г/см3: Fe-C, Fe-Cr, Fe-Cu, Fe-Mn, Fe-Ni, Fe-Ti?

15. Какие добавки могут закипать при введении в жидкую сталь (железо) (t = 1550 °С): Аl, Сг, Сu, Mg, Mn, Sn, Zn, Zr?

16. Добавки, каких из перечисленных металлов будут увеличивать плотность меди: Al, Ag, Сг, Fe, Mn, Pb, Sn, Zn, Zr?

17. Как изменяются динамическая вязкость и поверхностная энергия металлических расплавов при повышении температуры?

18. По ходу плавки обнаружено заметное повышения вязкости расплава. Какова возможная причина?

19. Какие легирующие компоненты уменьшают плотность сплавов на основе железа (сталей и чугунов): С, Сг, Mn, Mo, Ni, Si, Ti, V, W?

20. Какие металлы можно расплавить в печи, имеющей рабочую температуру 900 °С: А1, Ag, Au, Bi, Cd, Сu, Fe, Mg, Pb, Sn, Ti, Zn?

21. Какие металлы кристаллизуются с увеличением объема: Al, Ag, Bi, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Ni, Sb, Sn, Zn?

22. Каково содержание марганца в сплаве, состав которого соответствует формуле А16Мn? Мольные массы алюминия и марганца равны соответственно 27 и 54 г/моль.

Ответ: 14,3%(мол.) или 25% (масс.).

23. Какие добавки могут вскипать при введении в жидкую медь: Al, Bi, Cd, Fe, Mn, Ni, P, Pb, Sn, Zn?

24. Одна и та же отливка изготавливается из стали 20Л (Fe + 0,2% С), стали 20ХГЛ (Fe + 0,2% С + 0,6% Сг + 0,8% Мn), стали 110Г13Л (Fe + 1,1% С + 13% Мn). При какой стали, масса отливки будет наибольшей и наименьшей?

25. При определении теплоемкости сплавов найдено, что удельная теплоемкость (Дж/кг*К) возросла в 2 раза при увеличении содержания одного из компонентов с 0,5% до 5% (масс.). Возможен ли такой случай или это экспериментальная ошибка?

РАЗДЕЛ 2.  ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ЛИТЬЯ

Заполнение литейной формы расплавом представляет собой очень сложную и важную для получения качественной отливки технологическую операцию,  сопровождающуюся разнообразными  физико-химическими явлениями и описываемую с помощью законов гидростатики и гидродинамики. В связи с этим, в данный раздел включены задачи, касающиеся как неподвижного, то есть в статическом состоянии, так и текущего расплава.

В задачах  этого раздела рассматривается  поведение  неподвижного расплава в печи, в ковше, в литейной форме. В частности, требуется определить давление на стенки печи, ковша или формы, найти условия подъема верхней полуформы, оценить возможность  проникновения расплава в поры стенки формы.

В задачах, отражающих поведение движущегося расплава, рассматривается  опорожнение разливочного ковша,  заполнение литейной формы расплавом. Кроме того, в данный раздел включены задачи связанные с конструированием  и расчётом литниковых систем.

2.1. Расчёт процессов силового взаимодействия  расплава  с формой (гидростатика)

Закон Паскаля. Пусть жидкость находится в неподвижном сосуде, и на ее свободную поверхность действует внешнее давление Рвн. Необходимо определить, каково будет давление Р в этой жидкости на произвольной глубине h (рис.1).

Мысленно выделим вертикальный цилиндр с малой площадью основания   f  и высотой  h. Составим уравнение сил, действующих по вертикальной оси. На основание цилиндра сверху действует сила внешнего давления  F = Рт ∙ f  и сила тяжести столба жидкости G = ρ∙ g∙h∙f , где  ρ - плотность жидкости; g - земное ускорение.

Рис. 1. Схема к выводу основного закона гидростатики

Снизу на основание цилиндра действует сила  R, равная  произведению R = P∙f. Все остальные силы, определяемые давлением, действуют в горизонтальном направлении на боковую поверхность цилиндра и в уравнение не входят.

Поскольку рассматриваемый цилиндр неподвижен, следует записать

G + F=R                                      (2.1)

или

p∙g∙h∙f + Рвн∙f = P∙f,        Р=Рвн + p∙g∙h.                                  (2.2)

Следовательно, давление внутри жидкости равно сумме внешнего давления, оказываемого на жидкость, и давления самой жидкости, определяемого произведением плотности на земное ускорение и на глубину рассматриваемой точки от свободной поверхности. Давление в жидкости действует одинаково по всем направлениям.

Из уравнения (2.2) вытекает закон Паскаля: внешнее давление, приложенное к жидкости, передается равномерно и одинаково по всем направлениям и во все точки жидкости.

Проявление основного закона гидростатики можно видеть при заливке литейных форм с горизонтальным разъемом (рис.2.2).

Рис.2.2. Схема сил, действующих на верхнюю половину заполненной

расплавом литейной формы

В заполненной литейной форме, предназначенной для получения отливки и виде плиты, площадью S сила, создаваемая давлением расплава, будет равна Q = PS. Вкладом литниковой системы в данном случае пренебрегаем ввиду его малости.

Если сила Q превысит массу верхней полуформы G, то неизбежно эта полуформа будет поднята расплавом, и он вытечет по разъему наружу. Чтобы этого не происходило, формы перед заливкой либо специально нагружают, либо полуформы скрепляют между собой скобами. Масса груза и усилия скрепления задают с определенным запасом, так как при заполнении подъемная сила достигает значительно большей величины из-за так называемого гидравлического удара, возникающего в момент окончания заполнения полости формы. Поскольку подъемная сила прямо зависит от плотности расплава, то при работе с алюминиевыми или магниевыми сплавами эта сила оказывается малой и необходимость в нагружении или скреплении полуформ обычно отпадает.

Закон Архимеда. Гидростатическое давление жидкости, которое действует на всякое погруженное в жидкость тело в направлении, обратном действию силы тяжести, стремится вытолкнуть его на поверхность.

Найдем силу, действующую на тело произвольной формы ABCDEF, погруженное  в  жидкость  (рис.2.3).  Спроектируем  это  тело на   объемную

Рис.2.3. Схема  к расчёту сил, действующих на тело произвольной

формы, погруженное в жидкость

поверхность жидкости, получим поверхность, которая проходит по контуру тела ALDK. Выделим объем жидкости VАFEDMN, который действует на тело сверху с силой, равной  Q1 = ρж ∙ g ∙Vafedmn. Здесь ρж - плотность жидкости; g – земное    ускорение.     Снизу     на   тело    действует    сила     Q2,     равная

Q2 = ρж∙g ∙VABCDMN.с

Равнодействующая этих двух сил

Q = Q2 — Q1  = Pж  ∙ g (VABCDMN - VАFEDMN).

Разность объемов VABCDMN - VАFEDMN    есть  не  что   иное,   как   объем  рассматриваемого  тела VABCDEF.

Следовательно,

Q  = Pж  ∙ g ∙ VABCDEF 	                                (3)

Таким образом, на тело, погруженное в жидкость, действует выталкивающая сила, равная по величине массе вытесненной жидкости. Это есть закон Архимеда.

Если архимедова сила  Q  больше массы самого тела, то оно всплывает на поверхность жидкости. Это определяется соотношением плотности жидкости ρж и тела ρт.

Если  ρж > ρт , то  тело  всплывает, а  если ρж < ρт , - тонет  в  жидкости.

В литейном производстве с действием закона Архимеда приходится считаться при использовании стержней - специальных частей формы, выполняющих внутренние полости в отливке. Материал стержней имеет плотность 1,6-1,8 г/см3, и поэтому только в магниевых сплавах, обладающих плотностью не более 1,6 г/см3, стержни не будут всплывать во время заливки. При получении отливок из чугунов, сталей, медных и алюминиевых сплавов всегда принимают специальные меры против возможного всплывания стержней.

При конструкции литейной формы, изображенной на рис.2.4, а, теоретически на стержень не действует выталкивающая сила, поскольку он не охвачен жидкостью с нижней стороны. Однако практически всегда есть вероятность подтекания расплава под опорную часть стержня, так называемый знак, и тогда всплывание возможно. Поэтому на практике подобные стержни всегда укрепляют с помощью большого знака (опорной части) либо с помощью специальных жеребеек. При конструкции, изображенной на рис.2.4,б, произойдет всплывание стержня, если архимедова сила, определяемая объемом выступов 1 на стержне, окажется больше массы всего стержня.

Давление Р в неподвижной жидкости, находящейся в сосуде со свободной поверхностью:

Р = gh + Рвнш; где:  - плотность жидкости, g - земное ускорение, h - расстояние по вертикали от свободной поверхности до данной точки в объеме жидкости, Pвнш - внешнее давление на свободную поверхность жидкости.

Давление Р в газовом пузыре, находящемся в жидкости или давление (р) в капле  жидкости 2  несмешивающейся с жидкостью 1:

Р = 2/r + gh + рвнш; где:  - поверхностная энергия на границе газ- жидкость 1 или жидкость 1 - жидкость 2, r - радиус газового пузыря иди капли

Рис.2.4. Конструкция литейной формы, при которой всплывание стержня в расплаве теоретически невозможно (а) и вероятно (б)

жидкости  2,  - плотность жидкости 1, g - земное ускорение, h - расстояние по вертикали от свободной поверхности жидкости 1 до газового пузыря  или  капли жидкости 2, рвнеш- внешнее давление на свободную поверхность жидкости.

Капиллярное давление, возникающее  в цилиндрическом канале (Рцил) или плоском зазоре (рпл) при заполнении их жидкостью:

Рцил = 2 соs/r;

Рпл =  соs/0,5,

где  - поверхностное натяжение жидкости, r - радиус цилиндрического канала,  - толщина плоского зазора,  - краевой угол смачивания жидкостью материала канала.

При расчетах необходимо учитывать знак косинуса угла . Если  < 90°,то cоs > 0 и давление р > 0. Это означает, что жидкость  самопроизвольно  затекает  в канал (зазор). Если  > 90°,то соs < 0 и р < 0. Это говорит о том, что жидкость может затечь в канал (зазор) только под внешним давлением, превосходящим вычисленное.

Закон Архимеда: тело,  погруженное  в  жидкость,   теряет  в  своем  весе

столько, сколько весит вытесненная им жидкость.

Скорость (w) установившегося движения шарообразной частицы в жидкости под действием силы тяжести (формула Стокса):

w  = (2/9) ·  [(рч  -  рж)r2g/,

где  рж - плотность жидкости,  рч - плотность материала частицы,  r - радиус частицы,  - динамическая  вязкость  жидкости, g - земное ускорение.

При рч  > рж частица движется  по направлению действия силы тяжести (вниз), при рч  < рж. частица движется в обратном направлении.

2.2. Расчёт гидродинамических параметров литья

Закон постоянства масс движущегося потока. Металлические расплавы обладают плотностью, не зависящей от давления. Поэтому при течении расплава по полностью заполненному каналу, площадь поперечного сечения которого переменна и составляет   f1, f2,  f3,….  fn,  наблюдается постоянство объемного расхода  V = u1∙f1  = u2 ∙f2 = u3∙f3…. un∙fn  (см3/с).  Здесь u  - средняя линейная скорость потока на участке канала с соответствующим сечением (см/с). Поскольку плотность расплава при всех условиях остается неизменной, то и массовый расход Q = V∙ρ (кг/с) тоже постоянен.

Закон Бернулли. При движении жидкости в закрытом канале (рис.2.5) в направлении от сечения 1 к сечению 2 происходят взаимные переходы кинетической и потенциальной энергий частиц жидкости. При этом в силу закона сохранения сумма обоих видов энергии остается постоянной.

Потенциальная энергия определяется высотой Z над произвольно выбранным уровнем, где Z = 0, и давлением Р. Кинетическая энергия определяется линейной скоростью движения жидкости u. Количественно закон постоянства энергии в рассматриваемом потоке выражается равенством

Z1 + P1/ρ g + u 12/2g  =  Z2 + P2/ρ g + u 22/2g .                          (2.4)

Это и есть уравнение Д. Бернулли, согласно которому сумма геометрического Z,  пьезометрического P/ρg и скоростного  u 2/2g  напоров (м, см, мм)  в различных сечениях потока жидкости есть величина постоянная.

Рис.2.5. Схема, поясняющая закон Д. Бернулли

Уравнение Д. Бернулли можно написать в единицах давления (Па, атм, кг/см2)

Z1 ρ g + P1 + u12 ρ /2  =  Z2 ρ g + P2 + u22 ρ /2 .                         (2.5)

В приведенной форме уравнение Д. Бернулли характеризует поведение идеальной жидкости, имеющей нулевую вязкость и не испытывающей трения о стенки каналов. Для реальной ньютоновской жидкости, какой являются расплавы, при течении от сечения 1 к сечению 2 некоторая часть энергии будет потеряна и перейдет в тепло. Поэтому в правой части уравнения  вводится  дополнительный  член ∆Н,  выражающий  эти потери:

Z1 + P1/ρ g + u 12/2g  =  Z2 + P2/ρ g + u 22/2g+∆Н1-2 .           (2.6)

Течение жидкости может быть ламинарным и турбулентным. При ламинарном характере отдельные струи текут, не перемешиваясь в виде параллельных слоев. При турбулентном течении струи произвольным образом перемешиваются, частицы жидкости движутся не только вдоль, но и поперек общего потока. Характер течения жидкости определяется взаимодействием сил инерции и сил вязкости.

Преобладание сил вязкости приводит к ламинарному движению. При усилении влияния инерционных сил течение становится турбулентным. Очевидно, что характер течения должен зависеть от вязкости жидкости, линейной скорости движения и размера сечения канала как элемента, воспринимающего силы трения. Эта связь выражается безразмерной величиной числом  Рейнольдса   Re = u∙d/ν, где u - линейная скорость потока (см/с); d - диаметр канала круглого сечения (см);  v - кинематическая вязкость (см2/с).  Для канала некруглого сечения используется эквивалентный диаметр dэкв = 4Rгидр, равный четырем гидравлическим радиусам.

Гидравлический радиус есть отношение площади поперечного сечения потока жидкости к смоченному периметру. Например, если канал имеет прямоугольную форму в поперечном сечении с размерами а и b и целиком заполнен потоком, то:

-  площадь сечения потока      F =а∙b ;

-  смоченный периметр          Р = 2(а∙ b);

- гидравлический радиус    Rгидр = F/Р = а∙b/2(а+b);

- эквивалентный диаметр       dэкв = 2а∙ b/(а+b) .

Для канала квадратного сечения  а = b; Rгидр = а/4; dэкв = а.

Для цилиндрического канала гидравлический радиус

Rгидр= (πd2/4)/ πd  = d/4.

Для воды установлено, что течение сохраняется ламинарным при

Re < 2300. При Re > 2300 течение становится турбулентным.

Скорость (u ) и объемный расход (q) жидкости, свободно вытекающей из отверстия в стенке или дне сосуда:

___                           ___           __

u = 2gН ; q = fv = f2gH = fgH  ,

где  - коэффициент сжатия струи,   = 0,65 - 0,67;  - коэффициент скорости,    = 0,95 - 0,98;  - коэффициент расхода,   =  0,62 - 0,65; f - площадь отверстия; g - земное ускорение, Н - расстояние по вертикали от центра отверстия до свободной поверхности жидкости.

Если жидкость вытекает через систему заполненных каналов, то коэффициент расхода  = (1/(1 + ))1/2, где  - коэффициент потерь напора на трение, при поворотах, сужениях и расширениях каналов. Эти коэффициенты указаны в справочниках.

2.3. Расчёт литниковых систем при производстве

отливок из цветных сплавов

Классификация литниковых систем. Литниковые системы подразделяют по гидродинамическому признаку на сужающиеся и расширяющиеся и по направлению течения расплава в полость формы на верхние, боковые и нижние (сифонные).

Для сужающихся литниковых систем характерно последовательное уменьшение площадей поперечных сечений стояка, шлакоуловителя и питателей:

fст > fшл > fпит.

При наличии самого узкого места в питателях, лимитирующих расход металла, обеспечивается быстрое заполнение металлом всей системы и шлакоуловителя в целях лучшего улавливания шлака. Однако истечение металла в полость формы происходит с большой линейной скоростью, что может привести к разбрызгиванию и окислению расплава, захвату воздуха и размыву формы. Наиболее широко эти системы применяют в производстве чугунных отливок.

В расширяющихся литниковых системах узкое место чаще всего находится в нижнем сечении стояка:

f ст < f шл < fпит.

Скорость потока от стояка к питателям последовательно снижается, в результате чего металл поступает в полость формы более спокойно, с меньшим разбрызгиванием, меньше окисляясь и размывая стенки формы. Расширяющиеся системы применяют при изготовлении отливок из стали, алюминиевых, магниевых и других легкоокисляющихся сплавов. В настоящее время наблюдается тенденция их использования и для чугунных отливок.

На рис.2.6  показаны литниковые системы с верхним (а), боковым  (б—д) и нижним (ё) подводом металла.

Для систем на рис.2.6, а, б характерным является то, что в течение всей заливки обеспечивается горячее зеркало расплава, что способствует направленному снизу вверх затвердеванию и устранению дефектов отливок, связанных с охлаждением и преждевременным затвердеванием головной части потока металла. Применять их для легкоокисляющихся сплавов нецелесообразно, так как падающая струя способствует образованию оксидных плен и пены.

В системах на рис.2.6, б—г шлакоуловители и питатели расположены сбоку отливки в горизонтальной плоскости разъема формы, что удобно в отношении формовки. При машинной формовке наиболее часто используют систему, показанную на рис.1, г.

Рис.2.6. Литниковые системы с различным подводом металла

В литниковых системах на рис.2.6, в, е металл поступает снизу под затопленный уровень без разбрызгивания, окисления и вспенивания, что наиболее важно для легкоокисляющихся пленообразующих сплавов. Эти системы обычно применяют для отливок с отношением их высоты к толщине стенки не более 50, так как в противном случае форма может не заполниться металлом из-за преждевременного охлаждения и затвердевания головной части потока. Нижний подвод металла не способствует направленному снизу вверх затвердеванию отливки.

Ярусные литниковые системы (рис.2.6, д) характеризуются  последовательным  действием  питателей, начиная с нижних, по мере подъема уровня металла в полости формы. Эти системы, обеспечивающие спокойное заполнение и достаточно горячий металл в головной части потока, широко применяют при изготовлении крупных и тонкостенных отливок из черных и цветных сплавов.

Расчёт литниковых систем.  В расчетах используют законы гидравлики, эмпирические зависимости и номограммы. Расчет обычно сводится к определению площади поперечного сечения узкого места fуз литниковой системы с последующим определением площадей поперечных сечений остальных элементов системы.

Основным является уравнение

____

fуз = М/(ρ τ μ √2gНр),	                                      (2.7)

где М — масса всех отливок в форме, включая боковые прибыли; ρ — плотность жидкого металла; τ — продолжительность заполнения формы;  μ — коэффициент расхода металла; 0 < μ < 1; g — ускорение свободного падения; Нр— расчетный статический напор.

Время заполнения формы рассчитывают по формулам, которые можно представить в следующей обобщенной форме:

τ = АδmМn,

где  δ — толщина стенки (преобладающая)   отливки,   мм; М — масса

отливки, кг; А, m,n   -  коэффициенты,   значениия  которых приведены в табл. 9.

Наиболее часто используют зависимость вида τ = А∙(δМ)1/3  в

которой m = n = 0,334.

Коэффициент расхода  μ, характеризующий суммарные гидравлические потери, определять расчетным методом затруднительно, так как литниковые каналы являются относительно короткими и, кроме того, заранее необходимо знать площади сечений и размеры всех элементов литниковой системы. Поэтому его обычно определяют экспериментально. В большинстве случаев  μ  = 0,4 - 0,7 (табл.2.1).

Наибольшее влияние на коэффициент расхода оказывает сама литниковая система: ее сложность, характер местных сопротивлений, число поворотов и др. Влияние полости формы незначительно, и только для самых сложных и тонкостенных отливок можно вносить поправку 5—7 % в сторону снижения коэффициента  μ.

Таблица 2.1

Значения коэффициентов  А, m, n,

для различных сплавов

| Сплав | А | m | n |
| --- | --- | --- | --- |
| Чугун * | 1,63—2,2 | 0 | 0,5 |
| Чугун ** | 2 | 0,331 | 0,334 |
| Сталь ** | 1,5 | 0,334 | 0,334 |
| Алюминиевый ** | 1,7—3 | 0,334 | 0,334 |
| Магниевый ** | 2, 3—4,5 | 0,334 | 0,334 |

* По данным Г. Дитерта.

** По данным Г. М. Дубицкого.

Таблица 2.2

Коэффициент расхода  μ для различных форм и сплавов

| Форма | Чугун | Сталь |
| --- | --- | --- |
| Мелкая Средняя Крупная | 0,6/0,5 0,48/0,42 0,41/0,35 | 0,5/0,42 0,38/0,32 0,3/0,25 |

Примечание. В числителе приведены

данные для сухой формы,

в знаменателе — для сырой.

В первом приближении можно пользоваться некоторыми практическими рекомендациями. По мере перехода от нижних к верхним литниковым системам коэффициент расхода увеличивается. Так, например, боковая (см. рис.2.6, г) и нижняя (см. рис.2.6, в) литниковые системы по сравнению с верхней (см. рис.2.6, б) имеют меньшие значения μ соответственно на 0,1 и 0,2.  При повышении температуры заливки на 50 °С к значению μ прибавляют 0,05. Если полость формы имеет слабую вентиляцию, то  μ  уменьшают на 0,05.

При заливке через литниковую чашу происходит полное гашение энергии струи металла, падающей из ковша. Расчетный статический напор в этом случае (рис.2.7, а)

Н р = Н0 – р2(2с),

где  Н0 — начальный напор или расстояние от горизонтальной оси питателей до верхнего уровня металла в чаше; р — расстояние от горизонтальной оси питателей до верха отливки; с — высота отливки.

Рис.2.7.  К определению расчётного статического напора при заливке металла через литниковую чашу (а) и воронку (б)

Для литниковых систем на рис.2.6, а, б р = 0 и  Нр =  Н0  и для систем на рис.2.6, в,е  р = с и Нр =  Н0  - с/2. Если заливка ведется через литниковую  воронку (рис. 2, б), то расчетный статический напор

Н р = Н0 – р2(2с) + Н1,

где  Н0 — расстояние от оси питателей до верхней кромки верхней опоки;   Н1 — расстояние  от   верхней  кромки   верхней  опоки до уровня металла в поворотном ковше.

После определения площади сечения узкого места по формуле (2.7) рассчитывают площади поперечных сечений остальных элементов системы. На практике наиболее часто используют следующие соотношения площадей поперечных сечений стояка, шлакоуловителя и питателей:

для чугунов

fст :fшл : ∑fпит составляет 1 : 1,2 : 1,5;

1 : 1,5 : 1,2;         1 : (1—2) : 1;       1,2 : 1,1 ; 1,

для сталей

fст :fшл : ∑fпит = 1.1 : 1,3 : 1,5,

а если   применяют шамотный сифонный припас

fст :fшл : ∑fпит = 1 : 1 : (1 – 2),

для медных сплавов

fст :fшл : ∑fпит = 1 : 2 : (2 – 4),

для алюминиевых и магниевых сплавов

fст :fшл : ∑fпит = 1 : (2 - ) : (2 – 6).

После расчета площадей сечений определяют размеры всех элементов литниковой системы. Для прямого круглого стояка определяют его диаметр. Наиболее часто используемые трапециевидные шлакоуловители имеют следующие соотношения размеров:

bшл.в = 0,8bшл.н;    hшл = 1,4bшл.н,

где bшл.в , bшл.н — соответственно верхнее и нижнее основания;

hшл — высота шлакоуловителя.

Поперечные сечения питателей обычно имеют прямоугольную форму. Толщина питателя δпит не должна превышать толщину отливки в месте подвода металла. Ширину питателя bпит определяют делением площади его поперечного сечения на высоту. Размеры литниковых чаш и воронок выбирают по справочным материалам.

Контрольные вопросы

1. Почему при получении одной и той же отливки из чугуна и из алюминиевого сплава в первом случае необходимо принимать меры, предотвращающие всплывание стержней, а во втором случае этого, как правило, не требуется?

2. Какие условия определяют линейную скорость вытекания расплава из стопорного ковша или литейной чаши: атмосферное давление, плотность расплава, уровень расплава в ковше (чаше), высота местности над уровнем мирового океана?

3. Какие функции выполняют литниковые системы?

4. Чем различаются сужающиеся и расширяющиеся литниковые системы?

5. Какой канал имеет наименьшую площадь поперечного сечения в сужающихся литниковых системах? То же — в расширяющихся литниковых системах?

8. Определить массовый расход жидкого чугуна, имеющего плотность 7000 кг/м3, при течении в литниковой системе, состоящей из чаши, стояка, шлакоуловителя-коллектора и одного литника-питателя. Расплав заполняет сечения всех каналов литниковой системы и вытекает в литейную форму свободной струей. Площадь поперечного сечения литника-питателя 5 см2, общая высота напора от уровня расплава в чаше до выходного отверстия литника 40 см. Коэффициент потерь напора на переходе из чаши в стояк ξ1= =0,5: на переходе из стояка в шлакоуловитель-коллектор ξ2 = 0,3: при переходе из шлакоуловителя-коллектора в литник ξ3 = 1,1; коэффициент потерь напора на трение во всей системе ξ4 = 0,7.

Ответ: 5,2 кг/с.

9. Проводится заливка литейной формы жидкой сталью, имеющей плотность 7200 кг/м3 . Время  заполнения составляет 1 мин, масса залитого расплава 1500 кг. Заполнение осуществляется через литниковую систему при постоянном напоре 50 см. Общая площадь поперечного сечения выходных отверстий двух питателей-литников 20 см2. Определить коэффициент расхода литниковой системы.

Ответ: μ = 0,57.

10. Какова величина гидравлического радиуса потока расплава в шлакоуловителе, имеющем прямоугольное сечение шириной 50 мм, высотой 70 мм при условии, что поток заполняет .канал на 4/5 высоты.

Ответ: 17 мм.

11. На каком участке вертикального цилиндрического стояка, заполненного движущимся вниз расплавом, устанавливается наименьшее давление?

РАЗДЕЛ 3. Расчет прибылей для отливок

из цветных сплавов

Прибыли подразделяют по следующим признакам:

- по расположению различают верхние и боковые;

- по технологии изготовления - открытые, закрытые;

- по заполнению - проточные, сливные (отводные);

- по протяженности - сплошные, локальные;

- по силам, действующим на металл в прибыли—гравитационные (действуют только при заливке в вакууме), гравитационно-атмосферные, газового давления и высокого давления;

- по условиям охлаждения - обычные (полость для прибыли выполнена из того же материала, что и литейная форма), теплоизолированные (полость выполнена из менее теплопроводного материала, чем форма), экзотермические (материал полости выделяет тепло при его нагреве металлом);

- по способу отделения - отбиваемые, отрезаемые и легкоотделяемые;

- по числу питаемых узлов - индивидуальные и групповые;

- по конфигурации - цилиндрические, шаровые, полушаровые, кольцевые, кольцевые в форме перевернутого стакана с плоским и сферическим дном, прямоугольные, квадратные и сложной формы в соответствии с конфигурацией теплового узла.

Верхние прибыли располагаются, как правило, над массивным узлом в верхней части отливки.

Боковые прибыли соединяются с массивными узлами на вертикальных или наклонных поверхностях отливки.

Открытые прибыли доходят до контрлада формы и их верхняя поверхность непосредственно сообщается с атмосферой.

Закрытая прибыль со всех сторон окружена формовочной или стержневой смесью.

Проточные (проливные) прибыли расположены на пути металла из стояка и литниковых каналов в полость формы, соединяются с отливкой шейкой и через них (если их несколько) протекает вся масса заливаемого в форму металла, за исключением металла, находящегося в каналах литниковой системы до проточных (проливных) прибылей.

В сливные прибыли заливаемый металл «сливается» из отливки.

Сплошные прибыли применяются для цилиндрических отливок (например, цилиндров компрессоров) и цилиндрических частей отливок (например, ступиц зубчатых колес). Как правило же, прибыли бывают локальными.

Как уже выше было отмечено, сила гравитации действует только в условиях вакуума, т.е. когда атмосферное давление равно нулю. При заливке в условиях обычной атмосферы с давлением, равном 1 кгс/см , или в автоклаве с повышенным давлением от 5 кгс/см2 (давление в сети сжатого воздуха) и выше силы гравитации и силы давления «атмосферы» действуют совместно, т.е. прибыли являются гравитационно-атмосферными, тем не менее такие прибыли называются прибылями атмосферного давления.

Атмосферное давление начинает действовать только тогда, когда в междендритных каналах возникает пониженное давление - вакуум. Этот момент наступает, когда силы тяжести не могут компенсировать уменьшение объема жидкой фазы в междендритных пространствах. Поэтому при уменьшении объема происходит разрыв жидкости, образуется пустота с давлением, равным нулю. Тут же автоматически включается «атмосфера»: металл уже под совместным воздействием сил тяжести и сил давления атмосферы продавливается по междендритным каналам в образовавшуюся пустоту, устраняя пористость в отливке. Очевидно, что чем больше «атмосферное» давление, тем плотнее будет отливка.

3.1. Определение тепловых узлов

Расчет прибылей начинается с определения тепловых (горячих, термических, массивных) узлов (скоплений) металла в отливке. Для этого в тепловые узлы сечений стенок отливки вписывают окружность так, чтобы она одновременно касалась очертаний этого узла. Далее определяют отношения диаметра  Dво  вписанной   окружности  к  максимальной  толщине h max стенки, подходящей к этому узлу, т.е Dво/ h max  . Важным является выбор допустимого граничного значения этого отношения (критерия) Ку (для данного сплава), с которым надо сравнить отношение  Dво/ h max.

Если Dво/ h ma>Ky,то рассматриваемый узел является тепловым, в противном случае этот узел не является таковым.

Трудности выбора критерия Ку связаны с различным временем затвердевания разных узлов, несмотря на одинаковые значения Ку, кроме того, Ку зависит от типа сплава и от требований к отливке. В первом приближении для отливок общего назначения ориентировочные значения Кl можно принять по следующим данным:

Углеродистая        СЧ 15        Al-сплавы       Mg-сплавы        Cu-сплавы

сталь

1,1...1,2           1,2…1,3         1,2….1,3         1,15…1,25          1,2….1,4

При значениях Ку, превышающих приведенные, в отливках возможны усадочные дефекты.

3.2. Определение количества прибылей

При расчете прибылей необходимы данные по радиусу действия прибылей lдп, холодильников lх и торцов lт (рис.3.1).  Некоторые  из  известных  данных  приведены  в табл.3.1.

В соответствии с тепловыми узлами и этими данными технолог должен назначить места установки прибылей и холодильников.

После определения мест установки прибылей следует рассчитать объемы и размеры прибылей и толщину и массу холодильников (если они

Рис.3.1. Радиусы действия прибылей (1), торцов (2) и холодильников (3): lпр, lт, lx - длина тепловых зон действия торцов, прибылей и холодильников соответственно; « области появления пористости »

применяются). Затем следует проверить, обеспечивается ли принятым количеством прибылей и (или) холодильников заданное качество отливки.

Для этого измеряются расстояния  lотл  от края прибыли для трех случаев: до торцов отливки, до края соседней прибыли и до края соседнего холодильника

Затем сравнивают эти расстояния с радиусами действия прибылей, холодильников и торцов. Если стенки отливки изогнуты (плавно или по ломанной линии), то за расстояние  lотл следует принимать протяженность средней линии стенки отливки. При правильной установке прибылей и холодильников должны быть выполнены следующие неравенства для названных выше трех случаев:

Первый случай:                     lотл ≤ (lдп+ l)

Второй:                                    lотл≤  2lдп

Третий:                             lотл ≤  (lдп+ lх).

Если какое-либо из неравенств не выполняется, то необходимо установить дополнительные прибыль или холодильник, использовать технологический напуск или изменить протяженность прибыли.

Таблица 3.1

Относительные протяженности зон действия торцевого

эффекта lт, холодильника lх и радиуса питания прибыли lдп

ля отливок типа бруска, плиты и кольца.

| Сплавы | Относительная длина (протяженность ) зоны плотного металла. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прибыльная зона Кпр= lдп/hо | Зона торцевого эффекта Кт= lт/hо | Зона действия холодильника Kx = lx/h0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сталь углеродистая, белый чугун | 2,5 | 2,0 | 3,0 |
| Сталь легированная | 1,5 | 1,875 | 2,5 |
| Латунь 70,30 | 2,0 | 2,5 | 2,5 |
| Латунь с 4% Zn | 1,77 | 2,23 | 2,5 |
| Алюминиевая бронза | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| Марганцовистая бронза | 2,0 | 2,5 | 2,5 |
| Силумин | 3,5 | 4,5 | 3,5 |
| Al-Cu | 3,0 | 5,5 | 4,0 |

3.3. Расчет массы (объема) и размеров прибылей

для отливок из цветных сплавов

При расчете прибылей необходимо учитывать, что прибыль должна иметь минимальный запас по объему (массе), который обеспечивает питание отливки и вывод в нее усадочных дефектов из отливки; затвердевать позже питаемого узла, для чего иметь минимальную поверхность охлаждения.

Кроме того, конструкция и расположение прибылей должны обеспечить, по возможности, удобство формовки, минимальные затруднения усадки отливки и минимальные затраты на их отделение от отливки.

По расчету прибылей имеется обширная литература .

В данном учебном пособии  описан эмпирический метод расчёта размеров прибыли  Й.Пржибыла.

В этом методе используется коэффициент прибыли Кп, равный отношению объема прибыли Vnp к объему усадочной раковины Vyp :

Кп = Vnp /Vyp.                                              (3.1)

Коэффициент  Кп  определяется экспериментально.

С другой стороны, исходя из физических представлений, объём усадочной раковины можно определить из следующего соотношения

Vур =  εV∑ ∙(Vо+ Vпр)                                               (3.2)

где: εV∑  - суммарная относительная объемная усадка затвердевания и усадка в жидком состоянии;

V0 - объем отливки или питаемого узла, очерченного радиусом действия прибыли

Решая совместно уравнения (3.1) и (3.2), получаем:

Vпр    = Vо  ∙εV∑  Кп /(1 - εV∑ Кп)                                 (3.3)

Данные для вычислений с помощью уравнения (3.3) приведены в

табл.3.2.

После нахождения Vnp  размеры поперечного сечения an, bп и высоту Нп прибыли можно определить по следующим уравнениям:

an   =   kк kр∙(Vnp ∙kп kф /kп ) 1/3                                           (3.4)

где: an = bn (квадратное сечение);

an = dn (круглое сечение - цилиндр dy , шар dm);

an = bn/kп ( прямоугольное сечение);

kп - коэффициент соотношения сторон прямоугольного сечения, для квадратного и круглого сечений kп =1;

kк - коэффициент, определяемый количеством питаемых отливок от одной прибыли, kк = 1 - для одной отливки, kк = 0,7 - для двух, kк = 0,58 - для трех и kк = 0,5 - для четырех отливок;

kр =  1,1 - 1,2 коэффициент превышения размера прибыли над размером отливки, для отливки типа плиты kр =1;.

Таблица 3.2

Значения коэффициентов εV∑и Кп  для разных прибылей

из разных сплавов.

|  |  | Кп для прибылей атмосферного действия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сплавы | εV∑ | Открытых | Закрытых | Тепло- изо- лиро ванных | Экзотерми- ческих |  |
| Средне- углеродистая сталь | 0,05 | 9-12 | 7,5-9,0 | 6,0-7,5 | 4,5-5,0 |  |
| ВЧ | 0,045- 0,06 |  |  |  |  |  |
| AJT2(AK 12) | 0,03- 0,035 |  |  |  |  |  |
| AJT4(AK 9 ч) | 0,032-0,034 |  |  |  |  |  |
| AJI5(AK 5М) | 0,045-0,049 | 8-10 | 6-9 | 5,0-6,0 | 3,0-4,0 |  |
| АЛ11(АК 7 Ц9) | 0,04-0,045 |  |  |  |  |  |
| Магниевые | 0,04-0,07 |  |  |  |  |  |
| Латунь ЛЦ40С1 | 0,06-0,06 5 | 10 | 9,0 | 7-8 | 5 |  |

kв - коэффициент высоты прибыли:  kв =1,5 - для закрытой локальной отводной (боковой) прибыли, kв  =1,2 - для локальной верхней открытой прибыли,  kв =1,0 - для сплошной открытой и закрытой прибылей; kв = 1,5 - 2,0 для прибылей  отливок из Al-,Mg- и Cu-сплавов.

кф - коэффициент формы локальной прибыли, кф= 1 - для квадратного поперечного сечения,  кф=1,27 - для  цилиндрического,  кф= 1,6 – д ля  шара, кф = 2,0 для  продольного  полушарового  сечения  с  отношением Нп/Dш = 1,5.

Для кольцевой (цилиндрической) сплошной открытой и закрытой прибылей:

an = kр ∙Dво= kр (Dн - Dвн)/2;

bn = π∙ (Dн + Dвн)/2,

где:   Deo - диаметр вписанной окружности в месте установки прибыли;

DH , Dm - наружный и внутренний диаметры кольцевой цилиндрической отливки.

Для пустотелых квадратных и прямоугольных сплошных открытых и закрытых прибылей:

an = kр ∙Dво ,                      bn = (Рн + Рвн)/2,

где   Рн, Рвн –  наружный   и   внутренний    периметры    поперечного   сечения отливки.

Размеры нижнего aпн, bпн и верхнего апв, bпв сечений прибыли с учетом углов уклонов αп прибыли и αн технологического напуска и высоты Нон отливки с напуском можно определить по следующим уравнениям:

апн = ап + КнНопtgαн  ;

bпн = bп + КнНопtgαн;

апв = ап + Нпtgαн;

bпв = bп + КнНопtgαн,

где:  Кн – коэффициент  угла уклона технологического напуска, при Кн= 1 угол уклона технологического напуска с одной стороны стенки отливки, при Кн=2 угол уклона технологического напуска с двух сторон стенки отливки, при Кн=0  технологический напуск отсутствует.

Уравнение (3.3) Й.Пржибыла и уравнение (3.4) позволяют обобщить расчет практически для всех видов прибылей для отливок из практически всех видов сплавов.

Контрольные вопросы

- Сформулируйте принципы расчёта прибылей.

- Каковы методы повышения эффективности прибыли и увеличения выхода годного?

- Каковы условия суспензионного питания отливок?

- Для каких целей применяют прибыль?

- Для каких сплавов применяют прибыль?

- Дайте классификацию прибылей.

- В чем заключается метод выкатывания шарика при проектировании прибылей?

- В чем заключается сущность инженерных методов расчета усадочных раковин и прибылей?

- Какие основные требования предъявляются к размерам и формам прибылей?

- Нарисуйте схемы для расчета зон действия прибылей и торцевого эффекта с холодильником и без него.

- Как выбирают геометрические размеры прибылей по их объему?

- Как можно организовать процесс питания путем регулирования работы прибылей?

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1

ЕДИНИЦЫ И ЧИСЛЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

НЕКОТОРЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

Длина :   1 м = 102 см = 103 мм = 106 мкм

Объем :   1л = 10-3 м3 = 103 см3

Масса:     1кг = 103 г = 10-3 т

Время:     1 с - 1/60 мин = 1/3600 час

Сила :     1 Н (ньютон) = 1 кг · м/с2

1 кг (сила) - 0,098 Н

Температура:      Т (К) = 273 + t ° С

Давление  :         1 Н/м2 = 1 Па (паскаль)

10-3 Па = 1 мПа (миллипаскаль)

102 Па = 1 гПа (гектопаскаль)

106 Па = 1 МПа (мегапаскаль)

1 бар = 0,1 Па

1 мм. рт.ст. = 133 Па

1 атм.физ. = 760 мм рт.ст. = 0,101 МПа

1 атм. техн. = 736 мм рт.ст.= 0,098 МПа

Напряжение механическое : 1 кг (сила)/мм2 = 9,8 МПа ≈ 10 МПа

Энергия (работа):  1Дж (джоуль) = 1 Н · м

1 калория = 4,19 Дж

1 эрг  = 10–7 Дж

1 Вт · час = 3600 Дж

1 кВт · час = 3,6 · 106 Дж

Мощность :            1 Вт (ватт) = 1 Дж/с

103 Вт = 1 кВт (киловатт)

106 Вт= 1 МВт (мегаватт)

109 Вт = 1 ГВт (гигаватт)

1 лошадиная сила = 736 Вт

Поверхностная энергия (поверхностное натяжение):

1 Дж/м2 = 1 Н/м = 103 эрг/см2 = 103 дин/с

Вязкость:

динамическая (η) 1 мПа · с (миллипаскаль - секунда) = 10–3 Па · с (паскаль - секунда) = 1 сПа (сантипуаз)

кинематическая (υ) 1 м2/с = 104 сСт (сантистокс)

Атмосферное давление           Pатм = 101000 Па = 0,101 МПа.

Земное ускорение                 g = 9,81м/с2.

1 моль  –   количество вещества, в котором число структурных единиц равно числу Авогадро (6,02 · 1023).

Масса 1 моль (мольная масса)  –  масса, выраженная в граммах, такого количества вещества, в котором число структурных единиц равно таковому в 12 граммах  изотопа углерода С12.

Объем 1 моль газа  при нормальных условиях: (Т = 293 К, р = 0,101 МПа) равен  22,4 л = 22400 см3.

Газовая постоянная R = 8,31 Дж/моль · К.

Приложение 2

ЗНАЧЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

Длина окружности радиусом R    L = 2πR

Площадь круга                  S = πR2

Площадь полной поверхности прямого конуса высотой Н и с основанием в виде круга радиусом R

S = S1+S2=πR(R2+H2)1/2+πR2

Объем того же конуса      V = πR2H/3

Объем шара радиусом R   V = 4πR3/3

Площадь поверхности шара радиусом R          S = 4πR2

Приложение   3

НЕКОТОРЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ

ПОСТОЯННЫЕ И ЗАКОНЫ

Атмосферное давление           Pатм = 101000 Па = 0,101 МПа.

Земное ускорение                 g = 9,81 м/с2.

1 моль  –   количество вещества, в котором число структурных единиц равно числу Авогадро (6,02 · 1023).

Масса 1 моль (мольная масса)  –  масса, выраженная в граммах, такого количества вещества, в котором число структурных единиц равно таковому в 12 граммах  изотопа углерода С12.

Объем 1 моль газа  при нормальных условиях: (Т = 293 К, р = 0,101 МПа) равен  22,4 л = 22400 см3.

Газовая постоянная R = 8,31 Дж/моль · К.

Закон Рауля -    р = p°N

р - давление пара вещества над раствором,

р°- давление пара чистого вещества, N - мольная доля вещества в растворе.

N - молярная доля вещества в растворе.

Уравнение Менделеева - Клапейрона - PV = nRT

р - давление, при котором находится газ,

V - объем газа,

n - число молей газа,

R - газовая постоянная,

Т - температура, К.

Уравнения Лапласа:     Pсф = 2σ/rсф ; Рцил =2σ/rцил

Pсф - давление в сферической полости радиусом rсф, образованной                                                                                                                                                                поверхностным слоем, обладающим энергией (натяжением) σ;

Рцил -  давление в цилиндрической полости радиусом  rцил, ограниченной  поверхностным  слоем, обладающим натяжением σ.

_____

Уравнение Ленгмюра: m = αpSt√(M/2πRT)

m - масса испарившегося вещества из жидкой или твердой фазы при общем   давлении менее 1 Па;

α - коэффициент аккомодации, учитывающий условия испарения. Обычно  α ≠ 1; если он не указан, следует принимать α = 1;

р - давление пара вещества при температурере Т(К);

S - площадь, с которой происходит испарение;

t - время испарения;

R - газовая постоянная.

М - масса 1 моль металла при условии, что пары металлов одноатомны. В парах Si, С, Р, S имеется некоторая доля двухатомных и более сложных частиц. В этих случаях при М предусматривается коэффициент, больший 1

Приложение   4

Таблица 4.1

СВОЙСТВА  ЭЛЕМЕНТОВ ТАБЛИЦЫ МЕНДЕЛЕЕВА

| Металл, элемент | Температуpa плавления, °C | Молярная, масса, М, г/моль | Плотность, г/cм3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ртв (20°) | Ртв (tпл) | Рж (tпл) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Аg | 961 | 108 | 10,5 | 9,85 | 9,35 |
| Аr | - | 40 | - | - | - |
| Au | 1063 | 197 | 19,3 | - | - |
| Al | 660 | 27 | 2,7 | 2,54 | 2,38 |
| Be | 1285 | 9 | 1,9 | - | - |
| Bi | 271 | 209 | 9,8 | 9,75 | 10,07 |
| С(графит) | 3000(возг.) | 12 | 2,3 | - | - |
| Ca | 840 | 40 | 1,6 | - | 1,37 |
| Cd | 321 | 112 | 8,6 | 8,38 | 8,02 |
| Co | 1495 | 59 | 8,9 | 8,2 | 7,7 |
| Cr | 1820 | 52 | 7,2 | 6,6 | 6,3 |
| Cu | 1083 | 64 | 8,96 | 8,46 | 8,0 |
| Fe | 1539 | 56 | 7,86 | 7,37 | 7,0 |
| Be | 936 | 73 | 5,3 | 5,25 | 5,6 |
| H | - | 1 | - | - | - |
| He | - | 4 | - | - | - |
| Hg | - 39 | 200 | 13,6 | - | 13,7 |
| Li | 180 | 7 | 0,53 | 0,51 | 0,50 |
| Mg | 650 | 24 | 1,7 | 1,6 | 1,52 |
| Mn | 1240 | 55 | 7,4 | 7,3 | 6,9 |
| Mo | 2620 | 96 | 10,2 | 9,7 | 9,2 |
| N | - | 14 | - | - | - |
| Na | 98 | 23 | 0,97 | - | - |
| Nb | 2450 | 93 | 8,6 | 8,2 | 7,8 |
| Ni | 1455 | 59 | 8,9 | 8,3 | 7,9 |
| О | - | 16 | - | - | - |
| P(белый) | 45 | 31 | 1,8 | - | - |
| Pb | 327 | 207 | 11,4 | 11,1 | 10,7 |
| S | 120 | 32 | 2,1 | - |  |
| Sb | 630 | 122 | 6,6 | 6,4 | 6,5 |
| Si | 1420 | 28 | 2,35 | 2,28 | 2,53 |
| Sn | 232 | 119 | 7,3 | 7,2 | 7,0 |
| Ti | 1670 | 48 | 4,5 | 4,3 | 4,1 |
| V | 1900 | 51 | 6,1 | - | - |
| W | 3400 | 184 | 19,3 | 17,5 | 16,7 |
| Zn | 419 | 65 | 7,1 | 7,0 | 5,7 |
| Zr | 1850 | 91 | 6,5 | 6,3 | 6,0 |

Таблица 4.2

#### Теплофизические свойства металлов и элементов

| Металл, элемент | Температура плавления, Тпл ,°C | Теплоемкость, CTB (20 °C)1) Дж/г · К | Теплота плавления L, Дж/г | Теплопроводность, λ Вт/м · К |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | λТВ (20°С) | λТВ(tпл) | λж(tпл) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Ag | 961 | 0,33 | 104 | 425 | 370 290 | 185 |  |
| Au | 1063 | 0,34 | 164 | 315 | 290 | 145 |  |
| Al | 660 | 1,1 | 395 | 238 200 100 100 | 200 | 100 |  |
| Be | 1285 | 2,18 | 1300 | 194 50 | 100 7.5 4) | 50 |  |
| Bi | 271 | 0,24 | 52 | 9 | 7,5 |  |  |
| C2) | 30003) | 0,70 |  | 100 | 404) |  |  |
| Ca | 840 | 0,62 | 220 | 125 | - | – |  |
| Cd | 321 | 0,23 | 55 | 103 | 100 | 50 |  |
| Co | 1495 | 0,41 | 258 | 96 | _ | – |  |
| Cr | 1820 | 0,46 | 266 | 91 | - | - |  |
| Cu | 1083 | 0,48 | 203 | 397 | 240 | 120 |  |
| Fe | 1539 | 0,70 | 237 | 78 | 25 | 12 |  |
| Hg | - 39 | 0,13 | 12 | 8,6 |  | - |  |
| Li | 180 | 4,31 | 400 | 76 | - | - |  |
| Mg | 650 | 1,40 | 370 | 155 | 100 | 50 |  |
| Mn | 1240 | 0,48 | 270 | 78 | - | - |  |
| Mo | 2620 | 0,36 | 360 | 137 | 80 | 40 |  |
| Nb | 2450 | 0,27 | 320 | 54 | - | - |  |
| Ni | 1455 | 0,64 | 300 | 88 | 60 | 30 |  |
| Pb | 327 | 0,13 | 24 | 35 | 29 | 14 |  |
| Sb | 630 | 0,20 | 165 | 24 | 19 | 9 |  |
| Si | 1420 | 1,7 | 1750 | 139 | 150 | 70 |  |
| Sn | 232 | 0,27 | 60 | 73 | 60 | 30 |  |
| Ti | 1670 | 0,70 | 350 | 22 | 13 | 6 |  |
| V W | 1900 3400 | 0,50 0,15 | 340 300 | 32 174 | – 90 | – 45 |  |
| Zr | 1850 | 0,48 | 320 | 22 | - | - |  |

1)Сж = 1, Зств;  2) графит;  3) возгоняется;  4)  t  = 2000 °C

Таблица 4.3

Теплофизические свойства литейных сплавов

| Сплав | Температура, t, оС | Плотность, ρ, кг/м3 | Теплоёмкость, с, Дж/(кг·К) | Теплопроводность, λ, Вт/(м·К) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Малоуглеродистая сталь | 1530 | 7200 | 840 | 29 |
| Среднеуглеродистая сталь | 1480-1500 | 7200 | 750- 880 | 29 |
| Серый чугун | 800—1200 | 6000—7200 | 750—800 | 38—42 |
| Сплавы алюминия | 650 | 2600 | 1150 | 290 |
| Сплавы меди | 1070 | 8700 | 500 | 290 |

Таблица 4.4

Усреднённые значения тепловых характеристик для обычных

песчаных формовочных смесей

| Вид формовочной смеси | Плотность, ρ, кг/м3 | Теплоёмкость, с, Дж/(кг·К) | Теплопроводность, λ, Вт/(м·К) |
| --- | --- | --- | --- |
| Сырая | 1800 | 1050 | 0,29 |
| Сухая | 1700 | 840 | 0,17 |
| Сырая с добавкой опилок | 300 | 1700 | 0,04 |

Приложение 5

ДАВЛЕНИЕ ПАРА ЭЛЕМЕНТОВ ТАБЛИЦЫ МЕНДЕЛЕЕВА

Lg p(Па) =  – А/Т + В + С  lg T    (T  > Tпл)

| Металл, элемент | А | В | С | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ag Au Al Be Bi C(графит) Ca Cd Co Cr Cu Fe Hg Li Mg Mn Mo Na Nb Ni P Pb Sb Si Sn Ti V W Zn Zr | 14260 19280 16450 10734 10400 185000 9600 5819 22210 20680 17650 19710 3308 8415 7550 13900 34700 5700 37650 22400 2740 10130 11170 20900 15500 23200 26900 44000 6670 30300 | 14,47 14,4 14,48 11,19 14,47 36,9 14,67 14,41 12,94 16,7 15,52 15,39 12,49 13,46 14,91 19,39 13,78 13,45 11,06 19,07 9,96 13,28 20,66 12,96 10,35 13,86 12,24 10,82 14,12 11,50 | - 1,06 - 1,01 - 1,02 – - 1,26 + 2,0 - 1,21 - 1,26 – - 1,30 - 1,27 - 1,27 - 0,8 - 1,0 - 1,47 - 2,52 - 0,24 - 1,72 + 0,72 - 2 – - 0,99 - 3,02 - 0,57 – - 0,66 + 0,33 + 0,5 - 1,13 – | Т < Тпл Т < 4000 К, в паре частицы С2 Т<Тпл Т<Тпл В паре частицы Р2 В паре частицы Si2 Т < Тпл |

#### БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Трухов А.П.  Основы теории формирования отливки.   Учебное пособие. - Москва: МГТУ "МАМИ", 2010. - 246 с.

- Дурина Т.А. Физико-химические основы литейного производства Учебное пособие. - Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2009. - 138 с.

- Чернышов Е.А., Паньшин В.И. Литейные технологии. Основы проектирования в примерах и задачах: учебное пособие: Машиностроение, 2011 г.

- Пикунов М.В. Плавка металлов, кристаллизация сплавов, затвердевание отливок/ М.В.Пикунов-М.:МИСиС, 2005-416 с.- ISBN 5 -87623-141-х.

- Гини Э.Ч. Технология литейного производства. Спец. Виды литья. Учебник для вузов под ред. Рыбкина В.А. (М.МИСИС) 2005. – 350 с

- Теория заполнения форм расплавом/ Под ред. В.В.Чистякова. М.: Машиностроение. – 1995. – 190 с

- Гуляев Б.Б. Теория литейных процессов: Учеб. Пособие для вузов. – Л. Машиностроение, 1980. – 217 с.

- Пикунов Н.В., Кондратенко Т.Т. Теория литейных процессов. Сборник задач. В 2 ч. Ч.1. Учебное пособие для практических занятий студентов специальности 1104., М., МИСиС, 1996 г, 106 с.

- Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Теория формирования отливок» Влад. Гос. Ун-т; Сост.: В.Н.Шаршин, В.М.Баландин. Владимир, 1997. – 32 с.

- Теория литейных процессов: Методические указания к практическим занятиям/ Владим.гос. ун-т; Сост. В.Н.Шаршин. Владимир, 2004. – 40 с.