Министерство образования и науки Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Владимирский государственный университет имени

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

Кафедра литейных процессов и конструкционных материалов

МИНИ-СЛОВАРЬ

толкования основных терминов

по дисциплине "Материаловедение"

Составитель

Л.В. Картонова

Владимир 2011

УДК 620.22

Рецензент

Кандидат технических наук, доцент

Владимирского государственного университета

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых

А.В. Жданов

Мини-словарь толкования основных терминов по дисциплине «Материаловедение» / Владим. гос. ун-т; Сост.: Л.В.Картонова. Владимир.- 32 с.

Содержит толкования основных терминов курса «Материаловедение». Предназначен  для студентов-заочников машиностроительных специальностей, также может быть использован для студентов высших учебных заведений очной формы обучения.

Библиогр.: 12 назв.

УДК 620.22

@ Владимирский государственный

Университет, 2011

ПРЕДИСЛОВИЕ

Цель данного издания – дать в сжатой словесной форме толкования основных терминов по курсу «Материаловедение», что позволит студентам получить необходимые терминологические сведения.

В словаре принята алфавитно-гнездовая система расположения терминов. Это значит, что термины, состоящие из одного слова, и ведущие слова гнезд располагаются в алфавитном порядке. Термины, представляющие собой сочетания, состоящие из двух и более слов, группируются вокруг существительного в именительном падеже и образуют гнездо. Данное существительное называется ведущим словом гнезда. В гнезде словосочетания  располагаются по алфавиту. Ведущее слово ставится во главе гнезда, а в гнезде заменяется первой буквой с точкой и в алфавите не учитывается. Например:

ДЕФОРМАЦИЯ.  ...

горячая Д. …

пластическая Д. ...

упругая Д. …

Это означает, что если в тексте встречались термины «горячая деформация», то в словаре надо искать ДЕФОРМАЦИЯ.

Русский алфавит

Аа Ии Рр Шш Бб Йй Сс Щщ Вв Кк Тт Ъъ Гг Лл Уу Ыы Дд Мм Фф Ьь Ее, Ёё Нн Хх Ээ Жж Оо Цц Юю Зз Пп Чч Яя

А

АЗОТИРОВАНИЕ. Процесс диффузионного насыщения поверхностного слоя стали азотом для повышения износостойкости, усталостной прочности и коррозионной стойкости.

АЛИТИРОВАНИЕ. Процесс диффузионного насыщения поверхностного слоя стали алюминием для повышения окалиностойкости и коррозионной стойкости.

АЛМАЗ, синтетический. Инструментальный материал, получаемый  из графита в условиях высоких давлений и температуры, имеющий кристаллическую структуру и свойства природного алмаза.

АЛНИ. Общее название группы магнитотвердых сплавов на основе железа, образованное от первых букв главных компонентов: алюминия (11…18%) и никеля (20…34%).

АНИЗОТРОПИЯ. Зависимость свойств кристалла от направления, возникающая в результате упорядоченного расположения атомов (ионов, молекул) в пространстве.

АННИГИЛЯЦИЯ ДИСЛОКАЦИЙ. Взаимное уничтожение дислокаций разных знаков: при сближении двух дислокации (незаконченных кристаллических плоскостей) на расстояние близкое к межатомному, плоскость заканчивает свое строение, что приводит к уничтожению дефектов.

АНТИФРИКЦИОННОСТЬ. Способность материала обеспечивать низкий коэффициент скольжения и тем самым низкие потери на трение и малую скорость изнашивания сопряженных деталей.

АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ. Способность материала сопротивляться разрушающему действию солнечных лучей, дождя, мороза, снега, ветра и других атмосферных факторов.

АТОМ МЕЖУЗЕЛЬНЫЙ. Атом, перемещенный из узла кристаллической решетки в позицию между узлами.

АУСТЕНИТ. Структурная составляющая  железоуглеродистых сплавов, представляющая собой твердый раствор углерода в γ – железе.

А. остаточный. Аустенит, существующий при нормальной температуре наряду с мартенситом.

Б

БАББИТ. Белый легкоплавкий антифрикционный сплав на оловянистой или свинцовистой основе, имеющий низкую твердость (30НВ).

БЕЗОТКАЗНОСТЬ. Свойство детали (изделия) сохранять работоспособное состояние в течение определенного времени в заданных условиях эксплуатации.

БЕЙНИТ. Структурная составляющая – продукт распада аустенита, образующаяся в интервале  температур промежуточного превращения (5500С - Мн ).

верхний Б. Бейнит, имеющий перистое строение  (вид резаной соломы) с толщиной пластинок Δ0 ≈ 0,12·10-3мм.

нижний Б. Бейнит, имеющий игольчатое строение  с толщиной пластинок Δ0 ≈ 0,08·10-3мм.

БЕТОН. Затвердевшая бетонная масса с минеральным наполнителем (песок, гравий, щебень и др.).

БИМЕТАЛЛ. Многослойный металл.

БОРИРОВАНИЕ. Процесс диффузионного насыщения поверхностного слоя стали бором при нагреве в соответствующей среде для повышения износостойкости, усталостной прочности, коррозионной стойкости, окалиностойкости (до8000С) и теплостойкости.

БОРОВОЛОКНИТЫ. Композиционные материалы, состоящие из полимерного связующего  и борных волокон в качестве упрочнителя.

БРОНЗА. Все сплавы на основе меди, кроме латуней (медно-цинковых) и медно-никелевых сплавов.

В

ВАКАНСИЯ. Точечный дефект, представляющий собой узел кристаллической решетки, в котором отсутствует атом.

ВОЗВРАТ. Повышение  структурного совершенства наклепанного металла в результате уменьшения плотности дефектов строения (например, уменьшение плотности  точечных дефектов и аннигиляция дислокаций), однако без заметных изменений структуры, видимой  в световом микроскопе, по сравнению с деформированным состоянием.

ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ. Свойство материала пропускать через свою толщу воду при наличии перепада давления.

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ. Свойство материала при непосредственном соприкосновении с водой впитывать и удерживать ее в своих порах.

ВОДОСТОЙКОСТЬ. Способность материала сохранять необходимые прочностные свойства при действии воды.

ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ. Свойство материала пропускать через свою толщу воздух при наличии перепада давления.

ВУЛКАНИЗАЦИЯ. Процесс химического взаимодействия каучуков с серой.

ВЫКРАШИВАНИЕ. Разрушение в виде отслоения металла с поверхности при контактных нагрузках.

усталостное В. Выкрашивание, вызванное контактной усталостью.

ВЫНОСЛИВОСТЬ. Способность материала сопротивляться действию циклических нагрузок.

ВЯЗКОСТЬ. Свойство твердых тел необратимо поглощать энергию при пластическом деформировании.

ударная В. Механическая характеристика, оценивающая работу разрушения надрезанного образца  при ударе маятникового копра, равная отношению работы разрушения к начальной площади поперечного сечения  образца в месте концентратора.

Г

ГАЗОПРОНИЦАЕМОСТЬ. Свойство материала пропускать через свою толщу газ при наличии перепада давления.

ГЕРМЕТИКИ. Материалы, применяемые для уплотнения и герметизации различных стыковых сопряжений, металлических конструкций, клепаных соединений и др.

ГЕТИНАКС. Слоистый пластик на основе бумаги и термореактивного связующего (фенолформальдегидной смолы).

ГИГРОСКОПИЧНОСТЬ. Свойство материала  поглощать влагу из окружающей среды.

ГИДРОФИЛЬНОСТЬ. Способность материала (вещества) смачиваться водой.

ГИДРОФОБНОСТЬ. Непособность материала (вещества) смачиваться водой.

ГРАФИТ. Форма существования углерода.

пластинчатый Г. Графит, образующийся в виде пластинок, лепестков, встречающийся в серых чугунах.

хлопьевидный Г. Графит, имеющий компактную форму, почти равноосную, но не округлую, встречающийся в ковких чугунах.

шаровидный Г. Графит, имеющий форму шара, встречающийся в высокопрочных чугунах.

ГОМОГЕНИЗАЦИЯ. См. диффузионный отжиг стали.

ГРАФИТИЗАЦИЯ. Процесс образования графита из жидкости или аустенита в железоуглеродистых сплавах.

Д

ДЕНДРИТ. Разветвленные (древовидные кристаллы), образующиеся в процессе кристаллизации.

ДЕСТРУКЦИЯ. Уменьшение плотности при большой степени пластической деформации, обусловленное образованием пор внутри и между зернами.

ДЕФЕКТ. Изъян, недостаток.

линейный Д. Дефект, имеющий малые размеры в двух измерениях и большую протяженность в третьем измерении (см. ДИСЛОКАЦИЯ).

поверхностный Д. Дефект, представляющий  собой поверхность раздела между отдельными зернами или субзернами кристаллической решетки.

точечный Д. Дефект, имеющий малые размеры (не превышающие несколько атомных диаметров) во всех трех измерениях (см. ВАКАНСИЯ, МЕЖУЗЕЛЬНЫЙ АТОМ).

ДЕФЕКТОСКОП. Прибор для дефектоскопии.

ДЕФЕКТОСКОПИЯ. Система обнаружения дефектов в материале без его разрушения.

гамма–дефектоскопия. Метод выявления внутренних дефектов при помощи просвечивания гамма–лучами, основанный на их способности   проникать через любое тело и в различной степени поглощаться при прохождении через металл различной плотности.

капиллярная Д. Дефектоскопия, основанная на проникновении жидкости в полость дефектов и адсорбировании или диффузии жидкости из дефекта.

люминесцентная Д. Метод выявления  только открытых дефектов любых материалах (металлах и их сплавах, пластмассах, керамических изделиях и т.п.)  с помощью флуоресцирующего раствора, который проникает в поверхностные микротрещины и способен светится зелёным светом  под действием ультрафиолетовых лучей.

магнитная Д. Метод дефектоскопии, применяемый  для обнаружения внешних дефектов с помощью ферромагнитных порошков и суспензий (магнитная порошковая дефектоскопия) или электромагнитных и электронных приборов.

рентгеновская Д. Метод выявления дефектов, основанный на способности рентгеновских лучей проникать через любое тело и в различной степени поглощаться при прохождении через металл различной плотности.

ультразвуковая Д. Метод дефектоскопии, основанный на принципе приёма ультразвуковых импульсов, отраженных от дефекта внутри металла.

ДЕФОРМАЦИЯ. Изменение формы и размеров тела под воздействием приложенных сил.

горячая Д. Деформация, возникающая  в результате  обработки металлов давлением после нагрева заготовки до температуры, при которой процессы рекристаллизации протекают одновременно с деформированием.

пластическая Д. Деформация, влияние которой на форму, структуру и свойства тела остается после  снятия вызвавшей ее нагрузки.

упругая Д. Деформация, влияние которой на форму, структуру и свойства тела устраняется после прекращения действия внешних сил.

ДИАГРАММА СОСТОЯНИЯ. Графическое изображение состояния сплава.

ДИАМАГНЕТИКИ. Вещества, у которых при внесении их в магнитное поле во всем объеме индуктируются незатухающие вихревые микротоки, создающие собственное магнитное поле, направленное навстречу внешнему.

ДИСЛОКАЦИЯ.  Линейный дефект, имеющий малые размеры  в двух измерениях и большую протяженность  в третьем измерении.

краевая Д. Линейный дефект, представляющий собой лишнюю незаконченную атомную плоскость (экстраплоскость).

винтовая Д. Линейный дефект, образующийся при закручивании дислокации в спираль.

ДИФФУЗИЯ. Перенос вещества, обусловленный беспорядочным тепловым движением диффундирующих частиц.

собственный коэффициент Д. Коэффициент пропорциональности, характеризующий скорость диффузионного перемещения определенного компонента в растворителе.

ДИЭЛЕКТРИКИ. Материалы с удельным электросопротивлением в пределах 108-1016 Ом∙м, используемые в качестве изоляции.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ. Свойство изделия сохранять работоспособность до состояния, при котором  дальнейшая его эксплуатация должна быть прекращена.

ДРЕВЕСИНА. Природный материал растительного происхождения, в ее состав входит целлюлоза (С6Н10О5) и другие компоненты.

ДУРАЛЮМИН. Алюминиевый деформируемый сплав, упрочняемый термической обработкой:  сплав шести компонентов (алюминия, меди, магния, марганца, кремния и железа),  который можно причислить к сплавам системы Al – Cu – Mg, кремний  и железо являются постоянными примесями (перечисленные компоненты образуют ряд растворимых соединений (CuAl2,  фаза S, Mg2Si) и нерастворимых соединений (железистые и марганцовистые соединения)).

Ж

ЖАРОПРОЧНОСТЬ. Способность материала длительное время сопротивляться деформированию и разрушению при повышенных температурах (свыше 0,3 tпл).

ЖАРОСТОЙКОСТЬ. Способность материала противостоять химической коррозии, развивающейся в атмосфере сухих газов при повышенной и высокой температуре.

ЖЕЛЕЗОБЕТОН. Бетон, армированный каркасом из стальных элементов.

ЖЕСТКОСТЬ. Способность материала или изделия к меньшему изменению размеров и формы при заданном типе нагрузки, т.е. чем больше жесткость, тем меньше изменения.

З

ЗАКАЛКА. Вид термической обработки, в результате которой в сплавах образуется неравновесная структура: осуществляют нагрев выше критических температур, выдержку при этих температурах с последующим быстрым охлаждением.

изотермическая З. стали. Вид термической обработки, который проводится путем охлаждения в горячей среде (расплавленные металлы, соли)  и некоторой выдержки при температуре этой среды до полного распада аустенита.

неполная З. стали. Нагрев стали выше А1 на 30 – 500С, выдержка  и быстрое охлаждение.

поверхностная З. Закалка, при которой закаливается только поверхностный слой, тогда как сердцевина изделия остается незакаленной.

полная З. стали. Нагрев стали выше А3 и АСТ на 30 – 500С, выдержка  и быстрое охлаждение.

ступенчатая З. стали. Вид термической обработки, который проводится путем быстрого охлаждения в горячей среде  и некоторой выдержки при температуре этой среды, во время которого происходит выравнивание температуры по сечению и снижение напряжений, охлаждение производят на воздухе до начала  распада аустенита.

ЗАКАЛИВАЕМОСТЬ. Способность стали к получению максимальной твердости при закалке.

ЗАКОН ГИББСА. См. ПРАВИЛО ФАЗ.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ. Свойство материала, обратное звукопротицаемости.

ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ. Свойство материала поглощать звук.

ЗВУКОПРОНИЦАЕМОСТЬ. Свойство материала пропускать через свою толщу звуковую энергию.

ЗЕРНО. Кристалл неправильной формы.

действительное З. стали. Размер зерна аустенита в данных конкретных условиях.

наследственное З. стали. Склонность аустенитных зерен к росту.

начальное З. стали. Размер зерна аустенита  в момент окончания  перлито-аустенитного превращения.

И

ИЗЛОМ. 1. Нарушение целостности детали в результате разрушения. 2. Поверхность после разрушения образца или детали при различных способах механического нагружения.

вязкий И. Излом со следами местной пластической деформации на поверхности излома.

нафталинистый И. Особый вид брака, встречающийся в быстрорежущих сталях: при нормальной твердости и нормальном количестве остаточного аустенита сталь оказывается очень хрупкой, а ее излом - грубозернистый, чешуйчатый, напоминает нафталин.

усталостный И. Излом, образующийся под действием циклических и знакопеременных нагрузок.

хрупкий И. Излом без видимых следов пластической деформации на поверхности излома.

шиферный И. Излом, образующийся только после горячей деформации, вызывается неравномерным распределением соединений серы, фосфора, кислорода и других примесей; так как усадочные раковины и газовые пузыри при прокатке вытягиваются, образуя слои загрязненного металла, поэтому при разрушении по такому слою излом получается слоистым, с острыми зазубринами и выступами.

ИЗНАШИВАНИЕ.  См. ИЗНОС.

ИЗНОС. 1. Изменение размеров, формы, массы и состояния поверхности вследствие разрушения поверхностного слоя изделия при трении. 2. Количественная оценка  процесса изнашивания.

абразивно-механический И. Износ, возникающий при сочетании абразивного и усталостного механизмов изнашивания.

абразивный И. Износ, обусловленный наличием царапающих и режущих твердых частиц в зоне контакта.

адгезионный И. Износ в виде  периодического отрыва микроскопических частиц с поверхности из-за молекулярного взаимодействия в зоне  трения.

коррозийно-механический И. Износ, связанный с появлением (от химического взаимодействия со средой) в тонких поверхностных слоях пленок, периодически разрушающихся и возобновляющихся.

критический И. Износ, после достижения начинается катастрофически быстрое его нарастание.

механический И. Износ, возникающий в результате механических процессов.

молекулярно-механический И. Износ, обусловленный  сочетанием адгезионного и механического износа.

окислительный И. Разновидность коррозийно-механического износа, возникающая в результате непрерывно возобновляющихся окисных пленок.

усталостный И. Износ, вызванный многократными циклами контактных напряжений, приводящими к усталостным трещинам и отделению частиц металла в зоне контакта.

И. фреттинг-коррозией. Разновидность коррозийно-механического износа, возникающего при очень малых колебательных относительных перемещениях, обусловленных деформациями сопряженных тел.

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ. Сопротивление материалов или изделий износу, которое оценивается длительностью работы до предельного износа.

ИНДЕНТОР. Тело правильной геометрической формы (шар, конус, трех- и четырехгранная пирамиды), изготовленное из прочных материалов (закаленной стали, твердого сплава или алмаза) и использующееся для измерения твердости.

ИНТЕРМЕТАЛЛИДЫ. Соединения одних металлов с другими.

К

КАРБОВОЛОКНИТЫ. Композиционные материалы, состоящие из полимерного связующего  (матрицы) и упрочнителей в виде углеродных волокон (карбоволокон).

КАУЧУК НАТУРАЛЬНЫЙ. Природный полимер, обладающий при обычных условиях высокоэластичными свойствами, содержащий 91…96 % углеводорода.

КЕРАМИКА. Неорганические поликристаллические материалы, получаемые из сформированных минеральных масс (глины и их смеси с минеральными добавками) при высокотемпературном спекании . (1200-25000С).

корундовая К. (минералокерамика). Керамика на основе спеченного оксида алюминия, содержащего не более 2% примесей.

сверхтвердая К. Композиционный материал, получаемый на основе нитрида бора.

КЛЕИ. Вещества, смеси органических, элементоорганических или неорганических соединений и расплавы полимеров, способные отверждаться в результате прохождения химических реакций (полимеризации, поликонденсации, вулканизации), испарения растворителя или затвердения расплава, что приводит к образованию прочной пленки, жестко связанной с соединяемыми поверхностями.

резиновые К. Растворы каучука и резиновых смесей в органических растворителях.

КРАСНОЛОМКОСТЬ. Хрупкость стали при горячей обработке давлением.

КРАСНОСТОЙКОСТЬ. Способность стали сохранять твердость в нагретом состоянии.

КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ. Процесс перехода из жидкого состояния в твердое (кристаллическое).

КОНСТАНТАН. Сплав меди с никелем (39…41%) и марганцем (1…2%), обладающий удельным электрическим сопротивлением 0,48 мкОм∙м, которое слабо зависит от изменения температуры.

КОНЦЕНТРАТОР НАПРЯЖЕНИЯ. Источник концентрации напряжений.

КОНЦЕНТРАЦИЯ.

электронная  К. Характеристика электронных соединений, определяющаяся отношением числа валентных электронов к числу атомов.

КОРРОЗИЯ. Разрушение поверхности металла под воздействием  внешней среды.

химическая К. Коррозия, возникающая в средах, не проводящих электрический ток.

электрохимическая К. Коррозия, возникающая в водных растворах электролитов.

КУНИАЛИ. Медно-никелевые сплавы  с небольшой присадкой алюминия.

Л

ЛАТУНИ. Сплавы меди с цинком, содержащие часто небольшое количество других компонентов.

α – латуни. Латуни, содержащие  до 39% цинка, имеющие однофазную (α) структуру.

α + β – латуни. Латуни, содержащие  40-45% цинка, имеющие двухфазную (α +β) структуру.

ЛЕДЕБУРИТ. Эвтектическая смесь  аустенита и цементита.

ЛИКВАЦИЯ. Неоднородность отдельных участков металлов и сплавов по химическому составу, структуре, неметаллическим включениям.

дендритная (внутрикристаллическая) Л. Неоднородность состава сплава внутри отдельных кристаллов.

карбидная Л. Неоднородность отдельных участков, возникающая вследствие разной плотности железа и карбидов легирующих элементов.

ЛИКВИДУС. см. линия Л

линия Л. Геометрическое место всех точек, которые определяют температуру начала кристаллизации металлов и сплавов.

точка Л. Точка, отвечающая началу кристаллизации.

М

МАГНАЛИИ. Сплавы алюминия с магнием.

МАГНИКО. Магнитотвердый материал на основе железа, содержащий кобальт (24%), никель (14%), алюминий (8%) и медь(3%), характеризующийся высокими значениями остаточной магнитной индукции и коэрцитивной силы.

МАГНИТОСТРИКЦИЯ. Явление, связанное с изменением размеров и формы тела при его намагничивании.

МАКРОСТРУКТУРА. Строение металла или сплава, видимое невооруженным глазом или при небольшом увеличении в 30-40 раз.

МАНГАНИН. Медный сплав, легированный 11,5…13,5% марганца и 2,5…3,5% никеля, обладающий стабильным удельным электрическим сопротивлением (0,4 мкОм∙м) при изменении температуры.

МАРТЕНСИТ. Неравновесная фаза - многократно пересыщенный твердый раствор углерода в α - железе, образующийся при резком переохлаждении аустенита (охлаждение со скоростями выше критических), имеющий высокую твердость, равную или превышающую 60HRC.

М. отпуска. Смесь неоднородного мартенсита с пластинками ε – карбида, образующаяся в результате низкого отпуска (при температурах 150-2500).

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ. Наука, изучающая и устанавливающая взаимосвязь между составом, строением и свойствами современных машиностроительных материалов, а также о методах изменения этих свойств.

МАТЕРИАЛЫ. Вещества или смесь веществ, из которых изготовляют что-либо или которые способствуют каким либо действиям.

вяжущие М. Порошкообразные материалы, образующиеся при смешивании с водой в тестообразную массу, которая со временем затвердевает в результате происходящих в ней физико-химических процессов, превращаясь в прочный материал.

гидрофильные М. Материалы, интенсивно поглощающие молекулы воды из окружающей среды.

гидрофобные М. Материалы, отталкивающие молекулы воды.

композиционные М. (композиты). Сложные материалы, в состав которых вводят сильно отличающиеся по свойствам нерастворимые или малорастворимые один в другом компоненты, разделенные в материале ярко выраженной границей.

искусственные композиты. Композиции, уровень свойств которых реализуется подбором компонентов.

естественные композиты. Композиции, получаемые при естественном структурировании.

лакокрасочные М. Вязкожидкие составы, наносимые на поверхность конструкции тонким слоем (60…600 мкм), который через некоторое время твердеет и образует пленку, плотно сцепляющуюся с основанием.

магнитомягкие М. Ферромагнитные материалы, которые намагничиваются до насыщения и перемагничиваются в слабых магнитных полях, характеризующиеся высокими значениями магнитной проницаемости (102…105) и небольшой коэрцитивной силой (напряженность магнитного поля для полного размагничивания).

магнитотвердые (магнитожесткие) М. Ферромагнитные материалы, которые намагничиваются и перемагничиваются в сильных магнитных полях, характеризующиеся высокой коэрцитивной силой и остаточной магнитной индукцией.

металлические порошковые М. (металлокерамика). Материалы, изготовляемые путем прессования металлических порошков в изделия необходимых формы и размеров и последующего спекания сформированных изделий в вакууме или защитной атмосфере при температуре 0,75…0,8 tпл.

пористые металлические порошковые М. Материалы, в которых после окончательной обработки сохраняется 10…30 % остаточной пористости.

наноструктурные (нанокристаллические, нанофазные, наноразмерные и т.п.) М. Объекты с характерным структурным размером менее 100 нм.

пленкообразующие М. Растворы или расплавы полимеров, а также неорганические вещества, которые наносятся на какую либо поверхность, и после твердения образуют прочные пленки, хорошо прилипающие к различным материалам.

смазочный М. Материал, вводимый на поверхности трения для уменьшения силы трения и (или) интенсивности изнашивания.

МЕЛЬХИОРЫ. Двойные и более сложные сплавы на основе меди, в которые в качестве основного легирующего компонента вводится никель.

МЕТАЛЛЫ. Определенная группа элементов периодической таблицы Менделеева, обладающая пластичностью, ковкостью, высокой электропроводностью и теплопроводностью.

благородные М. Металлы: серебро, золото, металлы платиновой группы, для них характерна высокая устойчивость против коррозии.

железные М. Металлы: железо, кобальт, никель и близкий к ним по свойствам марганец.

легкие М. Металлы, обладающие малой плотностью (бериллий, магний, алюминий).

редкоземельные М. Металлы: лантан, церий, неодим, празеодим и др., объединяемые под названием лантаноидов, и сходные  с ними по свойствам иттрий и скандий.

тугоплавкие М. Металлы, температура плавления которых выше, чем у железа  (т.е. 15390С).

урановые М. Актиниды, имеющие преимущественное применение в сплавах для атомной энергетики.

цветные М. Металлы, имеющие характерную окраску (красную, желтую, белую), обладающие большой пластичностью, малой твердостью, относительно низкой температурой плавления, для них характерно отсутствие полиморфизма; включающие в себя легкие, благородные и легкоплавкие металлы.

черные М. Металлы темно-серого цвета, имеющие большую плотность (кроме щелочноземельных), высокую температуру плавления, относительно высокую твердость и во многих случаях  обладающие полиморфизмом; включающие  в себя железные, тугоплавкие, урановые, редкоземельные и щелочные металлы.

МИКРОСТРУКТУРА. Строение металла или сплава, наблюдаемое с помощью микроскопа при больших увеличениях.

МОДИФИЦИРОВАНИЕ. Использование специально вводимых в жидкий металл примесей (модификаторов) для получения мелкого зерна.

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ. Свойство насыщенного водой материала выдерживать многократное число циклов попеременного замораживания и оттаивания без видимых признаков разрушения и без значительного понижения прочности.

Н

НАДЕЖНОСТЬ. Свойство изделия сохранять во времени свою работоспособность.

НАКЛЕП. Упрочнение металла под действием пластической деформации.

Н. алмазным выглаживанием. Наклеп, осуществляемый оправкой с впаянным в рабочей части алмазом, что позволяет получать блестящую поверхность с малой шероховатостью.

дробеструйный Н. Наклеп за счет кинетической энергии потока чугунной или стальной дробью.

Н. накатыванием. Наклеп, осуществляемый накатыванием стальным шариком или роликом, при этом передача нагрузки на ролик может быть с жестким или упругим контактом между инструментом и обрабатываемой поверхностью.

центробежно-шариковый Н. Наклеп за счет кинетической энергии стальных шариков (роликов), расположенных по периферии вращающего диска, при вращении которого  под действием центробежной силы шарики отбрасываются к периферии обода, взаимодействуют с обрабатываемой поверхностью и отбрасываются  в глубь гнезда.

НАНОТРУБКИ УГЛЕРОДНЫЕ. Цилиндрические молекулы с гигантским числом атомов углерода, представляющие собой графитовые сетки, свернутые в трубки, и могут быть открытыми и закрытыми, одностенными, двухстенными и многостенными.

НАПРЯЖЕНИЯ.

внутренние Н. второго рода. Напряжения, возникающие внутри зерна или между зернами.

внутренние Н. первого рода. Напряжения, возникающие внутри объема нескольких элементарных ячеек кристаллической решетки.

остаточные Н. Напряжения, которые сохранились в детали в результате охлаждения.

структурные Н. Напряжения, возникающие между отдельными  элементами структур.

термические Н. см. внутренние Н. первого рода.

НЕЙЗИЛЬБЕРЫ. Сплавы тройной системы Cu-Ni-Zn, содержащие 5-35% Ni и 13-45% Zn.

НИТРОЦЕМЕНТАЦИЯ. Процесс диффузионного насыщения поверхностного слоя стали одновременно углеродом и азотом при температуре 840-8600С в газовой среде, состоящей из науглероживающего газа и аммиака, для повышения износостойкости и  выносливости стальных деталей.

НИХРОМ. Сплав никеля (65…80%) с хромом (15…30%) и некоторыми добавками кремния, алюминия и других элементов, обладающий удельным электрическим сопротивлением 1,08 мкОм∙м, характеризующийся высокой жаростойкостью.

НОРМАЛИЗАЦИЯ СТАЛИ. Вид термической обработки, заключающийся в нагреве стали выше точек А3 и АСТ, выдержка и последующее охлаждение на воздухе; при этом охлаждение идет быстрее, чем при отжиге, поэтому частицы цементита оказываются дисперснее сравнительно с отожженной структурой.

О

ОБЕЗУГЛЕРОЖИВАНИЕ СТАЛИ. Процесс, связанный с выгоранием углерода в поверхностных слоях (С + О2 → СО2) при термической обработке.

ОБРАБОТКА.

горячая О. металлов давлением. Обработка металлов при температурах выше температуры рекристаллизации.

О. стали холодом. Метод термической обработки стали, заключающийся в охлаждении закаленной стали, в структуре которой имеется остаточный аустенит, до температур ниже 00С.

термическая О. Технологические процессы, состоящие из нагрева, выдержки  и охлаждения металлических изделий с целью изменения их структуры.

термомеханическая О. Обработка, заключающаяся в совмещении двух способов упрочнения – пластической деформации и фазовых превращений.

высокотемпературная термомеханическая О. Обработка, заключающаяся в деформировании аустенита выше температуры рекристаллизации, обычно выше критических точек и быстрого охлаждения.

низкотемпературная термомеханическая О. Обработка, заключающаяся в деформировании аустенита ниже температуры рекристаллизации, т.е. ниже критических точек нестабильного аустенита с последующим охлаждением и фазовым превращением.

химико-термическая О. Обработка, заключающаяся в сочетании термического и химического воздействия на металлы и сплавы для изменения химического состава структуры и свойств в поверхностных слоях;  и, сводящаяся к диффузионному насыщению поверхностного слоя стали неметаллами (С, N, Si, B и др.) или металлами  (Cr, Al и др.) в процессе выдержки при определенной температуре в активной жидкой, твердой или газовой среде.

холодная  О. металлов давлением. Обработка металлов при температурах ниже температуры рекристаллизации.

ОГНЕСТОЙКОСТЬ. Способность материала сохранять необходимые эксплуатационные свойства при воздействии высоких температур, пламени и воды в условиях пожара в течение определенного времени.

ОГНЕУПОРНОСТЬ. Способность некоторых материалов противостоять, не расплавляясь и не деформируясь, воздействию высоких температур (от 15800С и выше).

ОГНЕУПОРЫ. Материалы преимущественно из минерального сырья, обладающие огнеупорностью не ниже 15800С.

ОРГАНОВОЛОКНИТЫ. Композиционные материалы, состоящие из полимерного связующего  и упрочнителя в виде синтетических волокон.

ОТЖИГ.  Вид термической обработки, в результате которой металлы и сплавы приобретают структуру, близкую к равновесной; при этом происходит разупрочнение, сопровождающееся повышением пластичности и снятием остаточных напряжений.

изотермический О. стали. Нагрев стали выше линии А3, охлаждение до температуры на 30-1000С ниже линии А1 и выдержка при этой температуре до полного распада аустенита, после чего сталь можно охлаждать с любой скоростью.

диффузионный О. стали. Длительный нагрев до очень высоких температур (1100-12000С), предназначенный для уничтожения дендритной ликвации, характерной для легированной стали.

неполный О. стали. Вид термической обработки, заключающийся в нагреве стали выше линии А1 на 30-500С с выдержкой и медленным охлаждением, для снятия внутренних напряжений и получения только мелкозернистой структуры перлита, является более экономичным сравнительно с полным отжигом.

полный О. стали. Вид термической обработки, заключающийся в нагреве стали выше линии А3 и Аст  на 30-500С с выдержкой и медленным охлаждением, для снятия внутренних напряжений и получения мелкозернистой структуры.

рекристаллизационный О. Нагрев деформированных полуфабрикатов или деталей выше температуры рекристаллизации с целью снижения внутренних напряжений  и восстановление пластичности деформированного металла, т.е. устранение влияния наклепа.

ОТПУСК. Заключительный вид термической обработки, в результате которой в предварительно закаленных металлах происходят превращения, приближающие их структуру к равновесной.

высокий О. стали. Нагрев закаленной стали 500 – 6500С с выдержкой при этих температурах и последующим охлаждением; применяется к изделиям из машиностроительных сталей, содержащих от 0,35 до 0,5% углерода для получения твердость 30 – 40 HRC.

низкий О. стали. Нагрев закаленной стали до 120 - 2500С с выдержкой при этих температурах и последующим охлаждением;  применяют для инструментов, цементованных, цианированных изделий, которым необходимы высокая твердость (60 - 65 HRC) и износостойкость.

средний О. стали. Нагрев закаленной стали 350 – 4500С с выдержкой при этих температурах и последующим охлаждением;  применяют для стальных пружин, рессор и упругих элементов приборов, которые в работе должны сочетать свойства высокой упругости, прочности и достаточной вязкости, твердость после отпуска составляет 40 – 45 HRC.

ОТКАЗ. Событие, заключающееся в нарушении работоспособности изделия.

П

ПАРАМАГНЕТИКИ. Вещества, которые, находясь во внешнем магнитном поле, приобретают намагниченность, совпадающую по направлению с напряженностью этого поля.

ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ. Свойство материала пропускать через свою толщу пар при наличии перепада давления.

ПЕРЕГРЕВ. Интенсивный рост зерна, снижающий уровень ударной вязкости; устраним повторным отжигом.

ПЕРЕЖОГ. Проникновение кислорода вглубь металла по границам зерен, приводящее к хрупкости; неустранимый вид брака.

ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ. Охлаждение жидкости ниже равновесной температуры.

ПЕРИОД РЕШЕТКИ. Размер  элементарной ячейки кристаллической решетки.

ПЕРЛИТ. Эвтектоидная смесь феррита и цементита.

зернистый П. Структура, в которой цементит перлита имеет округлую форму, образующаяся в результате   отжига инструментальных сталей при температурах 750- 7700С.

пластинчатый П. Грубая  смесь феррита и цементита с размером пластинок Δ0 ≈ (0,5…0,7)·10-3мм.

ПЛИТА ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТАЯ. Древесный материал, получаемый путем склеивания или горячего прессования древесных волокон.

ПЛИТА ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНАЯ. Древесный материал, получаемый путем горячего прессования древесной стружки и клея.

ПОЛИГОНИЗАЦИЯ. Процесс  фрагментации кристаллов на субзерна с малоугловыми границами: беспорядочно расположенные внутри зерна дислокации одного знака собираются в дислокационные стенки (полигоны), что приводит к образованию внутри зерна субграниц.

ПОЛИМЕРЫ. Соединения с высокой молекулярной массой, молекулы которых состоят из большого числа регулярно или нерегулярно повторяющихся звеньев одного или нескольких типов.

нерегулярные П. Полимеры с неупорядоченным чередованием групп.

регулярные П. Полимеры с упорядоченным чередованием групп.

термопластические П. Полимеры, способные многократно размягчаться при нагреве и твердеть при охлаждении без изменения своих свойств.

термореактивные П. Полимеры, которые при нагреве остаются твердыми вплоть до полного термического разложения.

ПОЛИАМИДЫ. Органические полимеры, получаемые путем поликонденсации капролактама, который получают из фенола.

ПОЛИВИНИЛХЛОРИД. Органический полимер (– СН2 – СНCl –)n, получаемый полимеризацией газообразного хлорсодержащего этилена.

ПОЛИПРОПИЛЕН. Органический полимер (– СН2 – СНСН3 –)n, получаемый полимеризацией пропилена.

ПОЛИСТИРОЛ. Органический полимер (– СН2 – СНС6Н8 –)n, получаемый полимеризацией стирола – органической жидкости, которая является продуктом химического взаимодействия этилена и бензола.

ПОЛИУРЕТАНЫ. Органические полимеры, получаемые путем поликонденсации изоцианатов с многоатомными спиртами и с простыми или сложными полиэфирами.

ПОЛИФТОРЭТИЛЕН (ФТОРОПЛАСТ, ТЕФЛОН). Органический полимер (– СF2 – СF2 –)n, получаемый полимеризацией фторсодержащего полиэтилена и его производных.

ПОЛИЭТИЛЕН. Органический полимер (– СН2 – СН2 –)n, получаемый полимеризацией газа этилена, который является газообразным химическим соединением.

ПОЛИЭФИРЫ. Органические полимеры, получаемые путем поликонденсации спиртов и кислот (в основной цепи их макромалекул содержатся регулярно повторяющиеся сложноэфирные группы – СО – О –).

ПОЛЗУЧЕСТЬ. Медленная непрерывная пластическая деформация материалов под действием постоянной нагрузки или механических напряжений.

ПОЛУПРОВОДНИКИ. Материалы с удельным электросопротивлением в пределах 10-5-108 Ом∙м, которое  уменьшается с увеличением температуры; материалы, используемые в качестве выпрямителей, усиления электрических сигналов и т.п.

аморфные П. Аморфные вещества, обладающие свойствами полупроводников.

органические П. Твердые вещества, которые имеют (либо приобретают под влиянием внешних воздействий) электронную или дырочную проводимость и положительный температурный коэффициент электропроводности.

ПОРА. Дефект в виде полости округлой  формы, заполненной газом.

ПОРИСТОСТЬ. Мелкие пустоты в теле заготовки.

ПРАВИЛО ФАЗ. Правило выражающее в математической форме общие закономерности сосуществования устойчивых фаз, отвечающих теоретическим условиям равновесия, т.е. дает количественную оценку между степенью свободы системы (С)  и количеством  фаз (Ф) и компонентов (К): С = К + П – Ф, где П – число внешних факторов.

ПРЕВРАЩЕНИЕ.

аустенитное П. Превращение перлита в аустенит, состоящее из двух параллельно идущих процессов: полиморфного α → γ превращения и растворения в Feγ углерода цементита.

бейнитное (промежуточное) П. Превращение, протекающее при переохлаждении аустенита при температурах в интервале 5500С - МН.

мартенситное П. Превращение, начинающееся при переохлаждении аустенита ниже линии МН С-образной диаграммы, в результате которого образуется в стале мартенситная структура (см. МАРТЕНСИТ).

перлитное П. Превращение аустенита при температурах в интервале     А r1  - 5500С в условиях непрерывного охлаждения и иногда изотермически (при постоянной температуре).

перитектическое П. Превращение, при котором в результате взаимодействия жидкого раствора с твердой фазой образуется новая твердая фаза.

полиморфное П. Превращение, протекающее вследствие образования новой модификации, сопровождающееся уменьшением энергии Гиббса.

П. при отпуске. Превращение,  состоящее в том, что при невысоких нагревах, усиливающих колебания кристаллической решетки, мартенсит закаленной стали начинает распадаться, в результате чего образуется механическая смесь феррита и цементита.

ПРЕВРАЩЕНИЯ.

П. структурные. Изменение микроструктуры детали под влиянием теплового воздействия.

ПРЕДЕЛ.

П. выносливости. Наибольшее напряжение, при котором образец выдерживает без разрушения заданное количество циклов нагружения.

П. прочности. Напряжение, отвечающее наибольшей нагрузке, предшествующей разрушению образца.

П. упругости. Напряжение, при котором остаточная деформация достигает 0,05% (или еще меньше) первоначальной длины образца.

условный П. текучести. Напряжение, вызывающее остаточную деформацию, равную 0,2%.

физический П. текучести. Напряжение, при котором образец деформируется  без увеличения растягивающих напряжений.

ПРИПОЙ. Материал для пайки  с температурой плавления  ниже температуры плавления паяемых материалов.

мягкие П. Припои с низкой температурой плавления, обеспечивающие лишь герметичность спая.

твердые П. Припои, имеющие высокую температуру плавления, обеспечивающие высокие механические свойства спая.

ПРОВОДНИКИ. Материалы с удельным электросопротивлением в пределах 10-8-10-5 Ом∙м, которое  возрастает с увеличением температуры; материалы, используемые в качестве проводников постоянного и переменного тока, резисторов, контактов и т.п.

ПРОКАЛИВАЕМОСТЬ. Способность стали закаливаться на определенную глубину.

Р

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ. Состояние изделия, при котором в данный момент времени его основные параметры находятся в пределах, установленных техническими требованиями.

РАЗРУШЕНИЕ. Процесс зарождения и развития в металле трещин, приводящих к разделению его на части.

вязкое Р. Разрушение со значительными следами пластической деформации в месте разрушения.

интеркристаллитное Р. Разрушение, при котором трещина распространяется по границам зерен.

транскристаллитное Р. Разрушение, при котором трещина распространяется по телу зерна.

усталостное Р. Разрушение под действием знакопеременных или циклических нагрузок.

хрупкое Р. Разрушение без заметных следов  пластической деформации в месте разрушения.

РАСКИСЛЕНИЕ. Процесс удаления из жидкого металла кислорода, проводимый для предотвращения хрупкого разрушения стали при горячей деформации.

РЕЗИНА. Продукт вулканизации каучука, обладающий высокой эластичностью.

РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИЯ. Процесс зарождения и роста новых зерен с меньшим количеством дефектов строения.

первичная Р. Образование новых равноосных зерен вместо ориентированной  волокнистой структуры деформированного металла или сплава.

собирательная Р. Процесс роста новых рекристаллизованных зерен.

РУДА. Природное минеральное сырье, содержащее металлы или их соединения в концентрациях и формах, приемлемых для промышленной переработки.

С

СВАРИВАЕМОСТЬ. Свойство металла или сочетания металлов образовывать при установленной технологии сварки соединение, отвечающее установленным требованиям, то есть давать прочное сварное соединение.

СВЕРХПРОВОДНИКИ. Особая группа материалов с высокой электрической проводимостью, у которых с понижением температуры удельное электросопротивление монотонно падает.

СВЕТОСТОЙКОСТЬ. Способность материала сохранять свои физико-химические свойства под действием световых лучей.

СВОЙСТВА. Количественные или качественные характеристики.

антифрикционные С. Свойства, характеризующие способность металлов и сплавов прирабатываться   друг к другу.

механические  С. Характеристики, определяющие поведение металла (или другого материала) под действием приложенных внешних сил; они определяются при статических и динамических испытаниях.

эксплуатационные С. Свойства материала, которые определяют работоспособность деталей машин, приборов или инструментов, их силовые, скоростные, стойкостные и другие технико-эксплуатационные показатели.

СИЛИКАГЕЛЬ. Силикатный материал, имеющий развитую пористость и высокую удельную поверхность.

СИЛИЦИРОВАНИЕ. Процесс диффузионного насыщения поверхностного слоя стали кремнием для повышения износостойкости и сопротивления окислению при высоких температурах.

СИЛУМИН. Алюминиевый литейный сплав: сплав на основе системы AL-Si.

СИТАЛЛЫ. Стеклокристаллические материалы, полученные из стекол специального состава при помощи контролируемой кристаллизации.

СЛОЙ.

диффузионный С. Поверхностный слой, полученный диффузией насыщающих  компонентов при химико-термической обработке сплава.

поверхностный С. Верхний слой материала с измененными после обработки свойствами и структурой.

СМЕСЬ.

механическая С. Смесь двух компонентов, образующаяся тогда, когда они неспособны к взаимному растворению в твердом состоянии и  не вступают в химическую реакцию с образованием соединения, то есть силы притяжения между одноименными атомами преобладают над силами притяжения между разноименными атомами.

СОЕДИНЕНИЯ.

электронные С. Вид соединений, который образуется между двумя металлами следующих групп: Cu, Ag, Au, Co, Ni, Pd, Pt с, одной стороны, и Be, Zn, Cd, Al, Sn, Si – с другой стороны, характеризующийся определенной электронной концентрацией (3/2; 21/13 или 7/4).

СОЛИДУС.  см. линия С.

линия С. Геометрическое место всех точек, которые определяют температуру конца кристаллизации металлов и сплавов.

точка С. Точка, отвечающая концу кристаллизации.

СОПРОТИВЛЕНИЕ тепловое. Параметр, характеризующий изменение температуры на границе двух тел, находящихся в тепловом контакте, относительно мощности, проходящей через них.

СОПРОТИВЛЕНИЕ электрическое. Величина, характеризующая противодействие, оказываемое электрической цепью (проводником), движущимся в ней электрическим зарядам, выражаемое в омах (Ом).

СОРБИТ. Структурная составляющая – продукт распада аустенита, представляющая собой  дисперсную смесь феррита и цементита с размером пластинок Δ0≈ 0,25·10-3мм.

С. отпуска. Ферритно-карбидная смесь, образующаяся в результате высокого отпуска (при температурах 450-6500) и характеризующаяся  сфероидальной формой частиц цементита.

СПЛАВ.  Вещество, получаемое сплавлением двух или более элементов.

твердый С. Материал для оснащения составного или сборного инструмента, состоящий из карбидов тугоплавких металлов и связки.

СТАЛИ. см. СТАЛЬ.

высокоуглеродистые С. Стали, содержащие более 0,7% углерода.

доэвтектоидные С. Стали, имеющие в структуре избыточный феррит (содержат менее 0,8% углерода).

заэвтектоидные С. Стали, имеющие в структуре избыточные (вторичные) карбиды (содержат более 0,8% углерода).

кипящие С. Стали, раскисленные марганцем; перед разливкой в них содержится повышенное количество кислорода, который при затвердевании, частично взаимодействует с углеродом, удаляется в виде СО (выделение пузырей СО создает впечатление  кипения стали, с чем и связано ее название).

низкоуглеродистые С. Стали, содержащие менее 0,3% углерода.

полуспокойные С. Стали, занимающие промежуточное положение по степени раскисления между спокойными и кипящими сталями.

спокойные С. Стали, раскисленные марганцем, кремнием и алюминием, содержащие мало кислорода и затвердевающие спокойно без газоотделения.

среднеуглеродистые С. Стали, содержащие  0,3 – 0,7 % углерода.

строительные С. Группа сталей, используемая для изготовления металлических конструкций и сооружений из профилей, листов и труб.

эвтектоидные С. Стали, имеющие перлитную структуру (содержат 0,8% углерода).

СТАЛЬ. Сплав железа с углеродом, который содержит до 2,14% углерода  и постоянные  примеси или специально вводимые легирующие элементы.

автоматная С. Сталь повышенной обрабатываемости резанием.

быстрорежущая С.  Инструментальная высоколегированная, сохраняющая твердость при нагреве до 500 – 6000С.

высококачественная С. Сталь, содержащая вредных примесей не более: 0,025 % серы и 0,025 % фосфора.

высокопрочная С. Сталь, предел прочности которой более 1500 МПа.

жаропрочная С. Сталь, обладающая повышенными механическими свойствами при высокой температуре.

жаростойкая С. Сталь, обладающая стойкостью против химического разрушения поверхности в газовых средах при температурах выше 5500С и работающая в ненагруженном или слабонагруженном состоянии.

инструментальная С. Сталь, идущая на изготовление режущего, измерительного, штампового и прочего инструмента.

качественная  С. Сталь, содержащая вредных примесей не более: 0,04% серы и 0,035 % фосфора.

конструкционная С. Сталь, идущая на изготовление деталей машин.

легированная  С. Сталь со специально введенными легирующими элементами.

наследственно крупнозернистая С. Сталь, характеризующаяся повышенной склонностью к росту зерна.

наследственно мелкозернистая С. Сталь, характеризующаяся малой склонностью к росту зерна.

нержавеющая С.  Сталь, содержащая более 12-14% Cr, ведет себя как благородные металлы: обладая положительным потенциалом, она не ржавеет и не окисляется на воздухе, в воде, в ряде кислот, щелочей и солей.

С. обыкновенного качества. Сталь, содержащая вредных примесей не более: 0,05 % серы и 0,04 % фосфора.

особо высококачественная С. Сталь, содержащая вредных примесей не более: 0,015 % серы и 0,025 % фосфора.

С. с особыми свойствами. Сталь, обладающая каким-нибудь резко выраженным  свойством: нержавеющая,   жаропрочная и теплоустойчивая,

износоустойчивая, с особенностями теплового расширения, с особыми магнитными и электротехническими свойствами.

СТАРЕНИЕ. Изменение свойств материалов, протекающее во времени, при нормальных или повышенных температурах.

естественное С. Старение, протекающее при нормальных температурах и приводящее к повышению твердости и прочности сплавов.

искусственное С. Старение, протекающее при повышенных температурах и приводящее к повышению твердости и прочности.

СТЕКЛО. Изотропное твердое вещество, образующееся при охлаждении расплава компонентов, среди которых хотя бы один является стеклообразующим (оксиды SiO2, B2O3, P2O5, GeO2; бескислородные соединения мышьяка, селена, теллура).

СТЕКЛОВАТА. Материал из стеклянных волокон, диаметр которых для изготовления теплоизоляционных изделий не должен превышать 21 мкм.

СТЕКЛОВОЛОКНО. Волокнистый материал, получаемый из расплавленной стекломассы.

СТЕПЕНЬ.

критическая С. деформации. Малая степень деформации (3-15%), при которой величина зерна после рекристаллизационного отжига резко возрастает и может во многом превысить величину исходного зерна.

С. переохлаждения. Разность между теоретической и фактической температурами кристаллизации.

СТОЙКОСТЬ. Способность сопротивляться чему либо.

коррозионная С. Способность металла противостоять электрохимической коррозии, которая развивается при наличии среды на поверхности металла и ее электрохимической неоднородности.

радиационная С. Способность материала сохранять свои структуру и свойства после воздействия ионизирующих излучений.

термическая С. (термостойкость). Способность хрупких материалов противостоять, не разрушаясь, термическими напряжениями.

химическая С. Способность материала сопротивляться воздействию кислот, щелочей, растворов солей и газов.

СТРУКТУРА.

Видманштеттова С. Структура, при образовании которой в процессе ускоренного охлаждения крупнозернистого аустенита выполняется принцип размерного и структурного соответствия, в результате чего кристаллы доэвтектоидного феррита ориентированно прорастают относительно кристаллической  решетки аустенита и имеют форму пластин.

Т

ТВЕРДОСТЬ. Свойство поверхностного слоя материала сопротивляться упругой и пластической деформации или разрушению при местных контактных воздействиях со стороны другого, более твердого тела (индентора) определенной формы и размера.

Т. по Бринеллю. Твердость, определяемая как отношение нагрузки при вдавливании стального  закаленного шарика в исследуемый материал к площади поверхности  полученного сферического отпечатка.

Т. по  Виккерсу. Твердость, определяемая как отношение нагрузки при вдавливании в исследуемый материал алмазной четырехгранной пирамиды с углом 1360 к площади поверхности  полученного пирамидального отпечатка.

Т. по Роквеллу. Твердость, определяемая глубиной вдавливания  алмазного конуса с углом при вершине 1200С или стального шарика под определенной нагрузкой.

Т. по Моосу. Не стандартизованный метод, в котором твердость, определяется царапанием поверхности испытуемого материала алмазным индентором, например, по ширине царапины.

Т. по Шору. Твердость, определяемая по величине отскока шарика от испытуемой поверхности  при его падении с определенной высоты.

ТВЕРДЫЙ РАСТВОР.  Фаза, в которой один из компонентов сохраняет свою кристаллическую решетку, а атомы другого компонента располагаются в решетке  первого компонента (растворителя), изменяя ее размеры, то есть твердый раствор состоит из двух или нескольких компонентов, имеющих один тип кристаллической решетки, и представляет собой одну фазу.

твердый раствор внедрения. Атомы растворенного компонента располагаются в междоузлиях кристаллической решетки растворителя.

твердый раствор замещения. Атомы растворенного компонента замещают часть атомов растворителя.

ТЕКСТОЛИТ. Слоистый пластик, в составе которого содержится природные волокна (хлопковые) и полимерное связующее (фенолформальдегидная смола).

ТЕКСТУРА. Кристаллическая структура пластически деформированного  металла, характеризующаяся не только искажением кристаллической решетки, но и определенной ориентировкой зерен.

ТЕМПЕРАТУРА. Физическая величина, характеризующая состояние термодинамического равновесия системы.

Т. возгорания. Минимальная температура окружающего материал (деталь) воздуха, при которой выделяется достаточное количество горючих газов, способных воспламениться от внесенного пламени.

Т. воспламенения. Минимальная температура окружающего материал (деталь) воздуха, при которой выделяется достаточное количество горючих газов, при которой в отсутствие внешнего источника зажигания возникает самовозгорание.

Т. кипения. Температура равновесного перехода жидкости в пар при постоянном внешнем давлении.

Т. плавления. Температура равновесного фазового перехода твердого кристаллического вещества в жидкое состояние при постоянном внешнем давлении.

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ. Способность материала передавать через всю толщу тепловой поток, возникающий вследствие разности температур на противоположных поверхностях.

ТИУРАМ. Органическое сернистое соединение, не взаимодействующее с медью, используемое в качестве вулканизатора для изготовления резиновых материалов для электротехнической промышленности.

ТОЧКА КЮРИ. Точка потери магнитных свойств (для железа – 7680С).

ТРАНСКРИСТАЛЛИЗАЦИЯ. Кристаллизация, приводящая к стыку зон столбчатых кристаллов.

ТРИБОЛОГИЯ. Наука, изучающая процессы изнашивания с учетом свойств материалов, включая присутствие смазочных материалов.

ТРООСТИТ. Структурная составляющая – продукт распада аустенита, представляющая собой  дисперсную смесь феррита и цементита с размером пластинок Δ0 ≈ 0,1·10-3мм.

Т. отпуска. Мелкодисперсная ферритно-карбидная смесь, образующаяся в процессе среднего отпуска (при температурах 350-4500) и характеризующаяся  сфероидальной формой частиц цементита.

У

УЛУЧШЕНИЕ. Двойная термическая операция: закалка с высоким отпуском, после такой обработки сталь приобретает наиболее благоприятное сочетание механических свойств (высокую вязкость и пластичность).

УПРУГОСТЬ. Свойство материалов самопроизвольно восстанавливать свои форму и объем (твердые вещества) или только объем (жидкости и газы) при прекращении внешних воздействий.

УСТАЛОСТЬ. Постепенное  накопление повреждений в металле под действием циклических нагрузок, приводящих к образованию трещин и разрушению.

коррозионная У. Понижение предела выносливости материала при одновременном воздействии циклических переменных напряжений и коррозионной среды.

Ф

ФАЗА. Однородная часть системы, отделенная от других частей системы поверхностью раздела, при переходе через которую  свойства изменяются скачкообразно.

Ф. Лавеса. Устойчивое химическое соединение с ионным типом связи, образующееся преимущественно между элементами различной природы и с существенно  различными атомными размерами.

ФАНЕРА. Слоистый древесный материал, получаемый путем склеивания слоев шпона под действием температуры и давления.

ФЕРРИТ. Структурная составляющая  железоуглеродистых сплавов, представляющая собой твердый раствор углерода в α – железе.

ФЕРРОМАГНЕТИКИ. Вещества, которые самопроизвольно намагничиваются, обладают высокими значениями магнитной проницаемости (до 105…106), изменяют форму и размеры под действием магнитного поля (магнитострикция).

ФЕХРАЛЬ. Жаростойкий (до 11000С) сплав железа с хромом (8…12,5) и алюминием (3,5…5,5 %), имеющий высокое удельное электрическое сопротивление – 1,1 … 1,35 мкОм∙м.

ФИБРОЛИТ. Облегченная древесная плита, получаемая путем прессования длинных стружек и минерального связующего вещества.

ФИБРИЛЛА. Элементарная структурная  единица полимерного волокна.

ФЛОКЕНЫ. Очень тонкие  трещины овальной или округлой формы, имеющие в изломе вид пятен – хлопьев серебристого цвета, обусловленные вредным влиянием водорода.

ХРУПКОСТЬ. Свойство твердых веществ разрушаться при механических воздействиях без существенных предварительных изменений формы и объема.

ФУЛЛЕРЕНЫ. Новая форма существования углерода в природе наряду с давно известными алмазом и графитом, открытая в 1985 году при попытках астрофизиков объяснить спектры межзвездной пыли. Молекула фуллерена С60 содержит фрагменты с шестикратной и пятикратной симметрией.

ФУЛЛЕРИТЫ. Кристаллы, образованные молекулами С60, имеющие гранецентрированную кубическую решетку со слабыми межмолекулярными связями.

Х

ХЛАДОЛОМКОСТЬ. Склонность материалов к появлению хрупкости в условиях отрицательных температур.

ХЛАДОСТОЙКОСТЬ.  Способность материала сохранять достаточную вязкость при низких температурах (от 0 до -2690С).

ХРОМАЛЬ. Жаростойкий (до 1000 … 14000С) сплав железа с  хромом (15 … 30 %) и алюминием (4,5 …6,0), имеющий удельное электрическое сопротивление 1,3 … 1,5 мкОм∙м.

ХРОМИРОВАНИЕ. Процесс диффузионного насыщения поверхностного слоя стали хромом для повышения окалиностойкости и коррозионной стойкости.

ХРУПКОСТЬ ОТПУСКНАЯ. См. отпускная хрупкость I рода, отпускная хрупкость II рода.

отпускная хрупкость I рода. Дефект стали, возникающий в результате неравномерного отпуска границ и сердцевины зерен, так как  границы отпускаются быстрее, теряются прочность и становятся концентраторами напряжений.

отпускная хрупкость II рода.  Дефект стали, возникающий в результате диффузии фосфора, азота, углерода и легирующих элементов в границах зерен, где они сильно тормозят движение дислокаций, понижая пластичность.

Ц

ЦЕЛЛЮЛОЗА. Полисахарид, образованный остатками глюкозы, являющийся природным линейным полимером, нитевидные цепи которого жестко связаны гидрооксидными связями.

ЦЕМЕНТ. Наиболее распространенный вяжущий материал, в состав которого могут входить тонкоизмельченные силикаты и алюминаты кальция, известняки, мел, суглинки и др.

ЦЕМЕНТАЦИЯ. Процесс диффузионного насыщения поверхностного слоя стали углеродом при нагреве   (930-9500С) в соответствующей среде – карбюризаторе, для повышения износостойкости и усталостной прочности.

ЦЕМЕНТИТ. Химическое соединение углерода с железом (карбид железа) Fe3C.

вторичный Ц. Цементит, выделяющийся из  аустенита.

первичный Ц. Цементит, выделяющийся из жидкости.

третичный Ц. Цементит, выделяющийся из феррита.

ЦЕНТРЫ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ. Зарождающиеся в процессе кристаллизации мельчайшие частицы кристаллов.

ЦИАНИРОВАНИЕ. Процесс диффузионного насыщения поверхностного слоя стали одновременно углеродом и азотом при температуре 820-9500С в расплавленных солях, содержащих группу NaCN, для повышения износостойкости, усталостной прочности и выносливости стальных деталей.

Ч

ЧИСЛО СТЕПЕНЕЙ СВОБОДЫ. Число внешних и внутренних факторов (температура, давление и концентрация), которое можно изменять  без изменения числа фаз в системе.

ЧУГУН. Сплав железа с углеродом, который содержат свыше 2,14% углерода  и постоянные  примеси или специально вводимые легирующие элементы.

белый Ч. Чугун, в котором  весь углерод находится в связанном виде в виде цементита.

высокопрочный Ч. Чугун, в котором  углерод в значительной степени или полностью находится в свободном виде в форме шаровидного графита.

ковкий Ч. Чугун, в котором  углерод в значительной степени или полностью находится в свободном виде в форме хлопьевидного графита.

серый Ч. Чугун, в котором  углерод в значительной степени или полностью находится в свободном виде в форме пластинчатого графита.

Э

ЭБОНИТ. Твердый и жесткий резиновый материал, образующийся при максимально возможном насыщении каучука серой.

ЭВТЕКТИКА. Хорошо организованная механическая смесь двух (или более) видов кристаллов, имеющая минимальную температуру плавления.

ЭВТЕКТОИД. Хорошо организованная механическая смесь двух (или более) видов кристаллов.

ЭЛАСТИЧНОСТЬ. Способность материала или изделия претерпевать изменения размеров и формы без разрушения при сравнительно небольшой действующей силе.

ЭЛЕКТРОСОПРОТИВЛЕНИЕ. Способность материала пропускать электрический ток под воздействием электрического поля, а также физическая величина, количественно характеризующая эту способность.

Я

ЯЧЕЙКА ЭЛЕМЕНТАРНАЯ. Наименьший объем кристалла, дающий представление об атомной структуре металла в любом объеме.

Список использованной литературы

- Волков Г.М., Зуев В.М. Материаловедение: учебник для вузов. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 440 c. – ISBN 978-5-7695-4248-0

- Гелин Ф.Д. Металлические материалы: Справочник. Минск: Высшая школа, 1987. - 368 с.

- Гуляев А.П. Металловедение. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Металургия, 1986. - 544 с.

- Золоторевский В.С. Механические свойства металлов. - 2-е изд. -  М.: Металлургия, 1983. - 352 с.

- Композиционные материалы: Справочник/ В.В. Васильев, В.Д. Протасов, В.В. Болотин и др.; Под общ. ред. В.В. Васильева, Ю.М. Тарнопольского. - М.: Машиностроение, 1990. - 512 с.

- Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1983. - 528 с.

- Материаловедение/ Б.Н. Арзамасов, В.И. Макарова, Г.Г. Мухин и др.   Под общ. ред. Б.Н. Арзамасова, Г.Г. Мухина. – 3-е изд., переработ. и доп. – М.: Изд-ве МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. – 648 с.

- Материаловедение и технология металлов / Г.П. Фетисов, М.Г. Карпман, В.М. Матюнин и др.; Под ред. Г.П.Фетисова – 4-е изд., испр. – М.: Высш. шк., 2006. – 862 с.

- Мозберг Р.К. Материаловедение. - 2-е изд., перераб. - М.: Высшая школа, 1991. - 448 с.

- Ржевская С.В. Материаловедение: учеб. для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Университетская книга, Логос. – 424 с. – ISBN 5-98704-149Х.

- Сильман Г.И. Материаловедение: учеб. пособие для вузов. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 336 c. – ISBN 978-5-7695-4255-8

- Толковый словарь по машиностроению. Основные термины/ Под ред. А.М. Дальского. М.: Рус. яз., 1987.- 304 с.