Министерство образования и науки Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

Кафедра литейных процессов и конструкционных материалов

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИТЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ»

Составители

А.А. ПАНФИЛОВ

Е.С. ПРУСОВ

А.В. ПЕТРУНИН

Владимир 2011

УДК 621.74:669.018.9

Рецензент

Кандидат технических наук, доцент

Владимирского государственного университета

А.И. Елкин

Панфилов А.А., Прусов Е.С., Петрунин А.В.

Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Современные технологии получения литых функциональных и конструкционных материалов» / Владим. гос. ун-т; сост. А.А. Панфилов, Е.С. Прусов, А.В. Петрунин. – Владимир, 2011. – 21 с.

Методические указания составлены в соответствии с рабочей программой дисциплины «Современные технологии получения литых функциональных и конструкционных материалов» и рассчитаны на магистрантов, обучающихся по направлению 150100 – «Металлургия».

Табл. 2. Ил. 2. Библиогр.: 7 назв.

УДК 621.74:669.018.9

© Владимирский государственный

университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, 2011

ВВЕДЕНИЕ

В курсе «Современные технологии получения литых функциональных и конструкционных материалов» рассматриваются основные вопросы, касающиеся технологических особенностей получения новых высокоэффективных материалов. Для активного участия в разработке новых и совершенствовании уже применяемых технологий получения таких материалов высококвалифицированный специалист должен владеть основными принципами их проектирования и создания.

Изучение дисциплины «Современные технологии получения литых функциональных и конструкционных материалов» предполагает знание основ по следующим дисциплинам: «Технология литейного производства», «Оборудование литейных цехов» и «Специальные виды литья».

Составной частью курса являются лабораторные работы, которые позволяют закрепить и углубить теоретические знания, полученные в ходе изучения дисциплины, а также приобрести необходимые экспериментальные навыки и умение вести обработку результатов. Задачей предлагаемых в данном пособии лабораторных работ является изучение студентами особенностей получения, структуры и свойств литейных композиционных материалов.

При составлении отчетов о выполнении лабораторных и практических работ необходимо строго руководствоваться требованиями ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».

Лабораторная работа № 1

ПОЛУЧЕНИЕ ЛИТЕЙНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ ЗАМЕШИВАНИЯ ТУГОПЛАВКИХ ЧАСТИЦ В РАСПЛАВ

Цель работы – ознакомление с технологией получения композиционных материалов механическим замешиванием дискретных тугоплавких частиц в матричный расплав.

Общие сведения

Одним из направлений работы в области создания композиционных материалов (КМ) является армирование матричных сплавов дисперсной фазой в виде частиц оксидов, нитридов, карбидов, боридов и тугоплавких металлов. Из всех жидкофазных способов получения таких материалов наибольшее распространение в настоящее время получил метод механического замешивания, основанный на введении указанных тугоплавких дисперсных частиц (1-400 мкм) в жидкометаллическую ванну с одновременным интенсивным перемешиванием с помощью специальных устройств.

Свойства литых композиций, армированных тугоплавкими частицами, определяются не только природой, объемной долей и формой частиц и их взаимодействием с матрицей, но и такими технологическими факторами, как режимы замешивания, соотношение объемов твердой и жидкой фаз в процессе замешивания, вид подготовки частиц перед введением в расплав и пр.

Практический опыт показывает, что одним из основных условий получения КМ является обеспечение смачивания матричным расплавом вводимой дисперсной фазы. Для улучшения смачиваемости повышают температуру расплава и частиц, легируют матрицу поверхностно-активными добавками, проводят предварительную обработку частиц.

Установка для получения литых композиционных материалов (ЛКМ) методом механического замешивания состоит из четырех основных частей: электропечи сопротивления, газо-механического дозатора, замешивающего устройства и станины с направляющими опорами и позволяет получать композиты с температурой плавления до 1000ºС.

Электрическая печь сопротивления шахтного типа с автоматическим регулированием температуры рассчитана на плавку 8-10 кг алюминия или его сплавов. Плавление происходит в выемном графито-шамотном тигле.

Для обеспечения равномерной дозированной подачи армирующей фазы в струе инертного газа или сжатого воздуха используется дозатор, благодаря которому обеспечивается плавное регулирование расхода порошка в широких пределах (от 10 до 100 г/мин). Порошок поступает в расплав по воздуховоду.

Рабочим органом замешивающего устройства является дисковый импеллер, закрепленный на валу. Импеллер изготовлен из титанового сплава и покрыт оксикарбонитридным слоем, образующимся при высокотемпературной термодиффузионной обработке. Это обеспечивает его стойкость при высоких температурах в контакте с активным металлом. Вал импеллера посредством клиноременной передачи соединен с трехступенчатым шкивом, который в свою очередь находится на валу электродвигателя. Обороты импеллера регулируются в пределах 2500-5600  мин-1.

Температура расплава контролируется и регистрируется в течение всего времени замешивания дисперсной твердой фазы на электронном потенциометре КСП-4 с точностью 2ºС.

Технология получения ЛКМ методом механического замешивания заключается в следующем. В алюминиевый расплав, предварительно нагретый до температуры 720-740ºС и рафинированный, помещают импеллер, не доводя его до дна тигля на 10-15 мм, чтобы обеспечить перемешивание всего объема расплава. Затем импеллер приводят в движение со скоростью 4100 мин-1. Перемешивающее устройство позволяет снизить влияние сил поверхностного натяжения расплава матрицы на процесс ввода армирующей фазы, а также предотвращает седиментационные процессы в ЛКМ.

Порошок карбида кремния из дозатора с заданным расходом 30-50 г/мин по воздуховоду поступает на вращающийся импеллер и за счет центробежных сил замешивается в расплав. Увеличение количества порошка, подаваемого в единицу времени, приводит к комкованию частиц, а, следовательно, к ухудшению смачиваемости и образованию конгломератов. При уменьшении подачи порошка возрастает время перемешивания и снижается усвоение частиц, так как они вытесняются из расплава под действием центробежных сил. По окончании ввода частиц композит продолжают перемешивать 30-40 секунд для более равномерного распределения наполнителя, после чего импеллер останавливают и извлекают из расплава.

В некоторых случаях при выплавке композиционного сплава в литейном цехе в качестве шихтового материала может быть использована концентрированная композиционная лигатура, полученная введением 15-20 вес.% частиц карбида кремния с добавками титана в алюминиевый расплав в процессе его активного механического перемешивания с последующей разливкой лигатуры в пресс-формы с кристаллизацией под давлением (до 150 МПа). Последнее обеспечивает более полную пропитку порошкообразного материала, лучшую смачиваемость и более высокую адгезию на границах раздела матрица-частица, более равномерное распределение частиц по объему композита. Затем композиционная лигатура разбавляется в алюминиевом сплаве до требуемой концентрации армирующей фазы в композите 3-5 вес.%.

Механическое замешивание частиц в расплав является одним из наиболее простых и универсальных методов, который обеспечивает технологичность и широкую гамму вводимых частиц, как по составу, так и по количеству. К недостаткам этого метода получения композитов следует отнести повышенное газонасыщение и окисление сплавов в процессе перемешивания, а также неконтролируемое замешивание в расплав оксидных плен. Частично эти недостатки можно устранить обычным рафинированием и дегазацией композита. Повышение плотности литья достигается за счет применения давления при кристаллизации. Но радикальной мерой борьбы с этими недостатками является получение и разливка композитов в вакууме.

Порядок выполнения работы

- Изучить конструкцию установки для получения ЛКМ методом механического замешивания и зарисовать схему установки.

- Приготовить композиционный сплав и отлить образцы композиционных материалов (методами литья в кокиль и литья с кристаллизацией под давлением).

- Рассчитать теоретическое значение твердости полученного ЛКМ по следующей формуле:

НВрасч.=НВ1⋅V1+НВ2⋅V2+...+НВn⋅Vn100;

где НВ1, НВ2…, НВn – твёрдость компонентов ЛКМ, МПа; V1, V2…, Vn – объёмная доля каждого компонента в композите, %.

- Измерить фактическую твердость ЛКМ на приборе ТШ-2. Результаты измерений занести в табл. 1.1.

Таблица 1.1 – Твердость образцов ЛКМ

| Содержание упрочняющих частиц, % | Метод литья | НВ, МПа |  |  |  | НВрасч., МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | Среднее |  |

5.		Сравнить полученные результаты и обосновать расхождение значений.

Содержание отчета

- Цель и порядок выполнения работы.

- Краткое описание технологии получения ЛКМ методом механического замешивания.

- Схема установки механического замешивания с указанием основных узлов.

- Результаты расчетов и измерений.

- Выводы по работе.

Контрольные вопросы

- Назначение и область применения метода механического замешивания твёрдых частиц в расплав.

- Устройство и принцип работы установки механического замешивания.

- Технология получения ЛКМ механическим замешиванием.

- Преимущества и недостатки метода механического замешивания.

Лабораторная работа № 2

ПОЛУЧЕНИЕ ЛИТЕЙНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ РЕАКЦИОННОГО СИНТЕЗА (IN-SITU-ПРОЦЕСС)

Цель работы – ознакомление с технологией получения композиционных материалов методом реакционного синтеза.

Общие сведения

В последние годы активно ведутся исследования по разработке таких жидкофазных технологий получения КМ, в которых армирование матрицы осуществляется не вводом упрочнителей извне, а за счет синтеза эндогенных фаз в объеме матричного сплава при протекании контролируемых химических реакций между предварительно введенными компонентами (in-situ-процесс).

Композиты, полученные в таких процессах, обладают максимальным уровнем связей на поверхности раздела «наполнитель-матрица» благодаря близкому решеточному соответствию контактирующих фаз, термической стабильностью, лучшим распределением и дисперсностью наполнителя, что в итоге обеспечивает более высокие механические и эксплуатационные свойства. Размеры новых фаз можно регулировать путем выбора режимов совмещения компонентов, участвующих в реакциях in-situ, их формы и объемного содержания. Кроме того, процесс in-situ позволяет вводить в матрицу высокодисперсные (в том числе наноразмерные) экзогенные армирующие компоненты, которые невозможно ввести механическим замешиванием. Отпадает необходимость применения специального оборудования, что значительно упрощает и удешевляет технологию изготовления композиционного материала.

В зависимости от агрегатного состояния матрицы различают твердофазный и жидкофазный реакционный синтез. В основе твердофазных  методов in-situ лежат процессы самораспространяющегося высокотемпературного синтеза и реакционного горячего прессования.

Жидкофазный реакционный синтез может быть осуществлен следующими путями:

- инфильтрация предварительно нагретой и помещенной в тигель преформы (прессованного брикета) расплавом;

- продувки расплава активным газом;

- замешивание в расплав солей, содержащих реакционно-активные компоненты;

- введение преформы в расплав.

Способы, основанные на синтезе упрочняющих фаз в расплаве при продувке его активными газами, не позволяют контролировать заданное количество армирующей фазы и обеспечить ее высокое содержание в матричном сплаве. Способ получения КМ замешиванием в алюминиевый расплав солей, содержащих реакционно-активные компоненты, также имеет ряд недостатков: ограниченное количество образующейся эндогенной дисперсной фазы, неуправляемость процесса и экологическая небезопасность. В связи с этим, наиболее пристального внимания заслуживает технология получения КМ, при которой упрочнение матрицы осуществляется за счет ввода в расплав брикетов, состоящих из армирующих компонентов.

Для успешного проведения реакционного синтеза необходимо выполнить термическую обработку исходных порошков для удаления адсорбированной влаги и активации поверхности частиц. Металлические порошки просушивают в сушильном шкафу при температуре 100-120С в течение 1-1,5 часов, керамические порошки прокаливают при температуре 650-700С в течение 1,5-2 часов.

Подготовленные порошки, дозированные в соответствии со стехиометрическим составом синтезируемых дисперсных фаз, загружают в шаровую мельницу или аттритор и подвергают механической активации в течение 40-60 минут, затем прессуют в брикеты. Ввод компонентов в виде прочных и компактных брикетов позволяет исключить сильную окисляемость порошков и облегчает их усвоение расплавом. Для их изготовления используется ручной или промышленный гидравлический пресс с манометром.

Прессованные порошковые брикеты подогревают до 300-350С и вводят в матричный расплав, перегретый до 850-900С. После ввода брикетов расплав выдерживают в течение 15-20 мин для завершения протекания реакций синтеза эндогенных армирующих фаз с последующим перемешиванием для устранения структурной неоднородности и разливают. Разливка сплава до истечения указанного времени выдержки нежелательна, поскольку при этом в структуре материала могут присутствовать непрореагировавшие компоненты брикетов.

Температура расплава контролируется и регистрируется в течение всего времени эксперимента на электронном потенциометре КСП-4, работающем в комплекте с термопарой ХА ГОСТ Р 8.585-2001.

Порядок выполнения работы

- Изготовить исходные порошковые брикеты и получить методом реакционного синтеза ЛКМ составов АК12 + 3% Ti + 1% B; АМг2 + 1% TiO2 + 1% C.

- Снять термограмму изменения температуры расплава при синтезе композиции.

- Залить образцы матричного сплава и ЛКМ для исследования структуры.

- При помощи лабораторной установки для шлифования и полировки металлографических образцов «Полилаб П22М» изготовить шлифы.

- Изучить структуру полученных образцов с помощью оптического микроскопа Nikon Epiphot 200.

Содержание отчета

- Цель и порядок выполнения работы.

- Краткое описание технологии получения ЛКМ методом реакционного синтеза.

- Термограмма изменения температуры расплава в процессе реакционного синтеза.

- Структуры образцов матричного сплава и ЛКМ на его основе.

- Выводы по работе.

Контрольные вопросы

- Разновидности жидкофазного реакционного синтеза.

- Технология получения ЛКМ методом реакционного синтеза.

- Преимущества и недостатки метода реакционного синтеза.

Лабораторная работа № 3

ПОЛУЧЕНИЕ ГРАДИЕНТНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ ЦЕНТРОБЕЖНОГО ЛИТЬЯ

Цель работы – ознакомиться с технологией получения градиентных композиционных материалов и исследовать закономерности формирования их структуры в зависимости от технологических режимов.

Общие сведения

При получении изделий из изотропных объемно-армированных композиционных материалов возникает ряд проблем, связанных с тем, что с повышением концентрации частиц существенно ухудшаются технологические и механические свойства: обрабатываемость резанием и давлением, пластические свойства материала и жидкотекучесть композиции.

В последние годы получил развитие новый класс композиционных материалов, известный как функционально-армированный или градиентный композиционный материал (ГКМ). В ГКМ такие специальные свойства, как высокая твердость, износостойкость, повышенная ударная вязкость, уменьшенная склонность к трещинообразованию, низкий коэффициент термического расширения, могут быть получены в заданных локальных зонах изделия.

Создание ГКМ может осуществляться методами порошковой металлургии, пропитки матрицы с градиентной пористостью жидким металлом, термической и термохимической обработкой поверхности, нанесением пленок и покрытий.

Одним из уникальных способов создания литых заготовок с градиентной структурой, у которых за счет регулируемого осаждения частиц в жидкометаллической суспензии могут быть организованы поверхностные зоны с повышенной концентрацией армирующих частиц, является центробежное литье. Использование методов центробежного литья для получения анизотропных слоистых и градиентных КМ является решением многих проблем литья композиций и получения отливок с заданной структурой и свойствами.

Толщина, относительное расположение и плотность градиентного слоя определяются, прежде всего, температурой расплава, его вязкостью, скоростью охлаждения, удельным весом частиц и матричного сплава, размером и формой армирующих частиц и поверхностным натяжением на границе «матрица-частица». Известно, что для получения плотных отливок центробежным способом из сплава АК12 необходимо обеспечить строго направленную кристаллизацию за счет усиленного отвода тепла стенками формы и минимально низкой температуры заливки. Однако при низкой температуре металла и формы и, соответственно, повышенной вязкости расплава, сегрегация частиц для формирования градиентных слоев может быть затруднена. Скорость всплывания (осаждения) частиц в жидкости напрямую зависит от разности плотностей сплава и частицы, и чем больше эта разница, тем быстрее будет происходить расслоение суспензии в поле действия центробежных сил. Одним из важнейших технологических факторов при центробежном литье, влияющим на сегрегационные процессы, является гравитационный коэффициент К, показывающий, во сколько раз утяжеляются все компоненты сплава в поле действия центробежных сил.

Для получения плотной отливки из силуминов, кристаллизующихся в интервале температур, минимально необходимый гравитационный коэффициент на свободной поверхности должен быть в пределах 80-120, а для сплавов эвтектической концентрации 30-50. С увеличением скорости вращения формы происходит также увеличение макро- и микрозерна отливки.

В настоящей работе для получения ГКМ используется опытно-экспериментальная установка центробежного литья, позволяющая производить заливку как с вертикальной, так и с горизонтальной осью вращения. Установка представляет собой сварную пространственную раму, закрытую стальным кожухом. Стальная изложница посредством резьбового соединения крепится на ведомый шкив, соединенный клиноременной передачей с ведущим шкивом электродвигателя. Металл в изложницу заливается через воронку при вертикальной оси вращения или через желоб, закрепленный на крышке при горизонтальной оси вращения. Существует возможность плавного регулирования скорости вращения изложницы в пределах от 200 до 2000 об/мин путем увеличения или уменьшения входного напряжения электродвигателя. Необходимая скорость вращения изложницы устанавливается с помощью строботахометра.

Порядок выполнения работы

- Изучить конструкцию установки для получения ГКМ методом центробежного литья и зарисовать схему установки.

- Приготовить расплав исходного ЛКМ по методике, изложенной в работе №1.

- Залить композиционный сплав в изложницу при следующих режимах: температура подогрева изложницы 250ºС, температура расплава 750ºС, скорость вращения изложницы 1000 об/мин.

- Повторить п.3 при скорости вращения 1250 и 1500 об/мин.

- При помощи лабораторной установки для шлифования и полировки металлографических образцов «Полилаб П22М» изготовить шлифы.

- Изучить структуру полученных образцов с помощью оптического микроскопа Nikon Epiphot 200.

- Сделать выводы о влиянии скорости вращения изложницы на формирование структуры ГКМ.

Содержание отчета

- Цель и порядок выполнения работы.

- Краткое описание технологии получения ГКМ методом центробежного литья.

- Схема установки центробежного литья с указанием основных узлов.

- Структуры образцов.

- Выводы по работе.

Контрольные вопросы

- Что такое градиентный композиционный материал?

- От каких факторов зависит толщина градиентного слоя?

- Что такое гравитационный коэффициент?

Лабораторная работа № 4

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОЛИЧЕСТВА И РАЗМЕРОВ ТУГОПЛАВКИХ УПРОЧНЯЮЩИХ СОЕДИНЕНИЙ НА ЛИТЕЙНЫЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Цель работы – изучить зависимость жидкотекучести и линейной усадки ЛКМ от количества и размеров тугоплавких упрочняющих соединений.

Общие сведения

Под жидкотекучестью понимают способность сплава течь в жидком состоянии и заполнять полость литейной формы. Жидкотекучесть определяется длиной пути, который проходит жидкий металл в стандартной технологической пробе до момента его затвердевания.

К наиболее распространенным технологическим пробам на жидкотекучесть относятся: спиральная проба, представляющая собой спиральный канал с сечением в виде трапеции; комплексная проба (проба Нехендзи-Купцова) с вертикальным U-образным каналом, отливаемая в металлическую форму с вертикальным разъемом и проба-установка для определения жидкотекучести методом ваккумного всасывания.

Чаще всего жидкотекучесть определяется в соответствии с ГОСТ 16438-70 по спиральной пробе, отливаемой в песчаные сухие и сырые формы или кокиль. Измерительный канал представляет собой спиральный пруток треугольного сечения со скругленными вершинами (рис.1).

Жидкотекучесть металлов и сплавов обусловливается их вязкостью и поверхностным натяжением, которые, в свою очередь, зависят от химического состава и температуры заливки сплавов. Природа жидкотекучести композиционных сплавов более сложна и зависит от многих факторов, которые могут быть связаны со свойствами и строением отдельных компонентов сплавов в жидком состоянии (т.е. видом и составом ЛКМ, теплоемкостью, теплопроводностью, теплотой, особенностями кристаллизации и т.д.). Как правило, жидкотекучесть ЛКМ понижается с увеличением объемной доли упрочняющих частиц и уменьшением их размеров. Вязкость жидкости, содержащей взвешенные частицы, принято рассматривать как функцию от процентного содержания присутствующих частиц, и в общем случае вязкость повышается с увеличением процентного содержания частиц, в связи с этим и уменьшается жидкотекучесть.

Изучение жидкотекучести при разработке новых ЛКМ представляет значительный интерес, поскольку сведения о жидкотекучести дают возможность предварительно оценить пригодность нового композиционного сплава для производственного использования при получении фасонных отливок.

Рис. 1. Общий вид собранной песчаной формы на жидкотекучесть по ГОСТ 16438-70: 1 – литниковая чаша; 2 – стопор; 3 – верхняя полуформа; 4 – центрирующий штырь; 5 – втулка центрирующая; 6 – нижняя полуформа; 7 – втулка направляющая; 8 – направляющий штырь.

ГОСТом предусмотрена следующая методика измерения жидкотекучести с помощью спиральной пробы, отливаемой в песчаные формы:

- Собрать подготовленную форму для заливки, как показано на рис.

- Собранную форму установить строго горизонтально.

- Замерить температуру формы. Температура формы при заливке спирального измерительного канала должна быть 25±10ºС.

- Замерить температуру металла, предназначенного для заливки, малоинерционной термопарой в зависимости от металла или сплава. ГОСТом рекомендуется температуру заливки применять на 10±0,5% выше абсолютной температуры плавления (для чистых металлов) или температуры ликвидуса (для сплавов). В данной работе для композиционных материалов на основе алюминиевых сплавов предлагается использовать температуру заливки из интервала 680-760ºС.

- 3алить жидкий расплав в полость литниковой чаши до уровня порога. Излишки металла сливаются в специальную полость для того, чтобы уровень металла в чаше был постоянным.

- Измерить и записать температуру залитого в чашу металла по показаниям термопары, находящейся в чаше. Время нахождения металла в чаше – 10±2 с.

- По достижению заданной температуры расплава залить измерительный канал пробы, для чего резким движением поднять стопор.

- Разобрать форму, извлечь отлитую спираль и подсчитать жидкотекучесть залитого металла по выступам на спирали, расстояние между которыми равно 5 см.

Кроме жидкотекучести, одним из основных литейных свойств сплавов является усадка. С ней связано образование в отливках усадочных раковин и усадочной пористости, трещин, внутренних напряжений, искажения размеров отливки и др. Поэтому исследование величины усадки композиционных систем является важной задачей, поскольку полученные результаты позволят скоординировать меры по устранению вышеперечисленных литейных пороков и уточнить технологические режимы  литья композиции.

Как правило, усадка ЛКМ уменьшается с увеличением доли армирующих компонентов в матричном сплаве. Это можно объяснить тем, что с увеличением количества наполнителя в композиции уменьшается доля жидкой фазы, которая является основной составляющей усадки. Уменьшение усадки способствует снижению дефектов усадочного происхождения, а также позволяет уменьшать объем питающих прибылей, что приводит к повышению технологического выхода годного.

В соответствии с ГОСТ 16817-71, усадка определяется на образцах, залитых в металлическую форму-полукокиль с песчаной вставкой (рис. 2).

Величину относительной усадки рассчитывают по формуле:

εу=lн−Δlрасш−lкlн⋅100%,

где у – полная свободная линейная усадка; lн = 100 мм; lрасш – максимальное показание измерительного устройства при предусадочном расширении образца; lк – показание измерительного устройства после полного охлаждения формы.

Методика сборки и заливки форм металлом.

- Закрепить асбоцеметную плиту в корпусе; установить поддон.

- На поддоне закрепить неподвижную головку.

- Установить по модели подвижную головку.

- Заформовать полости А формовочной смесью, извлечь модель.

- Установить измерительное устройство на ноль.

- Собранную форму установить горизонтально.

- Температура заливки металлов и сплавов должна превышать температуру ликвидуса на 50ºС.

- Зафиксировать по измерительному устройству максимальную величину предусадочного расширения залитого сплава и после полного охлаждения формы величину линейной усадки отливки.

- Рассчитать величину относительной линейной усадки ЛКМ.

Рис. 2. Общий вид формы для определения усадки по ГОСТ 16817-71: 1 – корпус; 2 – измерительное устройство; 3 – подвижная головка; 4 – поддон; 5 – неподвижная головка; 6 – опора; 7 – плита асбоцементная; 8 – вилка.

Порядок выполнения работы

- Приготовить ЛКМ различного состава в соответствии с требованиями технологии плавки. Перегреть расплав до температуры  680-760 ºС.

- Изготовить из сырой формовочной смеси 3-4 одинаковых комплекта спиральных проб на жидкотекучесть в соответствии с методикой, рекомендованной ГОСТ 16438-70. Степень уплотнения смеси в опоке должна быть постоянной - 70-80 единиц по твердомеру. Все формы установить на плацу по уровню.

- Залить пробы ЛКМ на жидкотекучесть и усадку при одинаковой температуре.

- После затвердевания расплава в чаше разобрать каждую форму, охладить отливки спиралей в воде и очистить от остатков формовочной смеси.

- Измерить длину спиралей с точностью до 0,1 см с помощью выступов на спирали и линейки.

- Результаты измерений жидкотекучести и усадки занести в таблицу эксперимента (табл. 4.1).

Таблица 4.1 – Литейные свойства ЛКМ

| Состав ЛКМ | Жидкотекучесть, мм | Линейная усадка, % |
| --- | --- | --- |

- Построить графики зависимости жидкотекучести и усадки от объемного содержания и размеров тугоплавких частиц наполнителей

Содержание отчета

- Цель и порядок выполнения работы.

- Краткое описание методики измерения жидкотекучести и усадки ЛКМ.

- Эскиз спиральной пробы.

- Таблица с результатами замеров жидкотекучести и усадки.

- Графические зависимости жидкотекучести и усадки ЛКМ от объемной доли упрочняющих частиц.

- Выводы по работе.

Контрольные вопросы

- Что такое жидкотекучесть?

- Что такое усадка?

- Виды технологических проб на жидкотекучесть.

- Методика определения жидкотекучести.

- Какие основные факторы влияют на жидкотекучесть композиционного сплава?

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Композиционные материалы: справочник / Л. Р. Вишняков [и др.] ; Академия наук Украинской ССР; Институт проблем материаловедения; под ред. Д. М. Карпиноса. – Киев: Наукова думка, 1985. – 592 c.

- Чернышова Т.А. Взаимодействие металлических расплавов с армирующими наполнителями / Т.А. Чернышова, Л.И. Кобелева, П. Шебо, А.В. Панфилов. – М.: Наука, 1993. – 272 c.

- Гаврилин И.В. Разработка теории и технологии композиционного литья : дисс. ... докт. техн. наук. – Владимир, 1991. – 352 с.

- Панфилов А.В. Разработка технологии получения изделий литьем композиций с высоким содержанием твердой фазы : дисс. … канд. техн. наук. – Горький, 1984. – 180 с.

- Панфилов А.А. Разработка технологии и исследование свойств литых комбинированных композиционных материалов системы Al-Ti-SiC : Дисс. ... канд. техн. наук. – Владимир, 2002. – 160 c.

- Воздвиженский В.М. Литейные сплавы и технология их плавки в машиностроении : учеб. пособие / В. М. Воздвиженский, В.А. Грачев, В.В. Спасский - М. : Машиностроение, 1984. – 432 с.

- Металлы и сплавы. Справочник. – С.-Пб.: АНО НПО «Профессионал», АНО НПО «Мир и Семья», 2003. – 1090 с.

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение………………………………………………………………… | 3 |
| --- | --- |
| Лабораторная работа №1. Получение литейных композиционных материалов методом замешивания тугоплавких частиц в расплав……... | 4 |
| Лабораторная работа №2. Получение литейных композиционных материалов методом реакционного синтеза (in-situ-процесс)…………... | 8 |
| Лабораторная работа №3. Получение градиентных композиционных материалов методом центробежного литья………………………………. | 11 |
| Лабораторная работа №4. Исследование влияния количества и размеров тугоплавких упрочняющих соединений на литейные свойства композиционных материалов…...…………………………………………. | 14 |
| Библиографический список………………………………………………... | 20 |